Исследование структуры и свойств волокнистых материалов на основе поли(L-лактид-со-ε-капролактон) и коллагена I типа

Телицина Е.А.1, Тенчурин Т.Х.2, Мамагулашвили В.Г.2

Студент, 1 курс магистратуры

1 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт», Москва, Россия

E-mail:katya.telicina777@gmail.com

Получение нетканых материалов методом электроформования позволяет волокна диаметром от 30 нм до 50 мкм с высокой удельной поверхностью и уникальными физико-механическими свойствами. Материалы, полученные этим методом, характеризуются структурой, напоминающей децеллюляризованный внеклеточный матрикс, что обуславливает возможность их широкого применения в медицине [1]. В настоящее время в медицинских целях активно используются полилактид и его сополимеры, а также коллаген. Применение природных полимеров позволяет получать материалы с высокой биосовместимостью и клеточной адгезией, в то время как материалы на основе синтетических полимеров обладают высокими прочностными характеристиками и контролируемым временем деградации [2].

Для получения волокнистых материалов использовали метод электроформования. Процесс проводили из прядильных растворов с разным соотношением между сополимером и коллагеном I типа 100 : 0, 60 : 40, 40 : 60, 0 : 100. Используемый сополимер – поли(L-лактид-со-ε-капролактон) (ПЛКЛ) с соотношением звеньев лактида/капролактона 60/40, в качестве растворителя использовали гексафтороизопропанол (ГФИП). После получения материала проводили его термическую обработку в вакуумном шкафу.

Методом ИК-спектроскопии показано, что удаление ГФИП из изготовленных материалов возможно только после их термообработки при температуре выше 100 ℃. Кроме этого, методом ИК-спектроскопии и ДСК установлено, что проведение температурной обработки приводило к частичному сшиванию коллагена без дальнейшей денатурации. Из результатов термического анализа видно, что ПЛКЛ находится в частично кристаллическим состоянием с степенью кристалличности 11,6 %, а полученные образцы на основе сополимера и коллагена, такие как ПЛКЛ : К 60:40, ПЛКЛ : К 40:60 – содержат небольшие кристаллические области (α ≤ 0,13 %). Из результатов механических испытаний видно, что при введении коллагена в материалы на основе ПЛКЛ происходит увеличение прочности и снижение относительного удлинения (прочность сухих образцов до термообработки: ПЛКЛ – 5,3 МПа, ПЛКЛ:К 60:40 – 29,3 МПа и ПЛКЛ:К 40:60 – 28,3 МПа, а относительное удлинение – 342 %, 22 % и 7 %, соответственно). Полученные результаты можно объяснить появлением большого числа межмолекулярных связей между коллагеном и сополимером [3, 4].

Литература

1. Кретов Е. И. и др. Электроспиннинг для дизайна материалов медицинского назначения // Бюл. сиб. мед. 2020. Т. 19. №. 2. С. 153-162.

2. Kuperkar K. et al. Degradable polymeric bio (nano) materials and their biomedical applications: a comprehensive overview and recent updates // Polymers. 2024. Т. 16. №. 2. С. 206.

3. Majidnia E. et al. Development of an electrospun poly (ε-caprolactone)/collagen-based human amniotic membrane powder scaffold for culturing retinal pigment epithelial cells // Sci. rep. 2022. Т. 12. №. 1. С. 6469.

4. Cady C. et al. Optimization of Polycaprolactone and Type I Collagen Scaffold for Tendon Tissue Regeneration // Cureus. 2024. Т. 16. №. 3.