Влияние йодид-анионов на модификацию проводящих поверхностей полиионной жидкостью для формирования электрохимических ферментных биосенсоров

Рудаков Н.С.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: n.s.rudakov@yandex.ru

Влияние йодида натрия на эффективность модификации проводящих поверхностей (золото, графит) катионной полиионной жидкостью (ПИЖ) – поли-1-этил-3-винилимидазолий бромидом – было исследовано методами атомно-силовой микроскопии и пьезоэлектрического микровзвешивания с мониторингом диссипации. Обнаружено, что повышение концентрации йодид-анионов в водном растворе способствует более эффективной адсорбции ПИЖ на проводящие поверхности. В частности, нанесение полимера из 60 мМ NaI и выше приводит к формированию сплошных плёнок. Установлено, что количество нековалентно связанного такими плёнками фермента – глюкозооксидазы – хорошо коррелирует со степенью заполнения поверхности ПИЖ, а также толщиной и шероховатостью плёнки полимера.

На основании полученных результатов были созданы электрохимические биосенсорные системы для количественного определения β-D-глюкозы. В них полимер-ферментные покрытия были сформированы путём двухстадийной адсорбции ПИЖ в присутствии 60 мМ NaI (стадия 1) и глюкозооксидазы (стадия 2) на поверхность планарных графитовых электродов, предварительно модифицированных пероксидчувствительным медиатором (MnO2). Методом амперометрии были продемонстрированы их хорошие аналитические характеристики [1], такие как высокая чувствительность, субмикромолярный предел обнаружения, широкий линейный диапазон, а также отличная операционная стабильность при проведении многократных последовательных измерений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 25-23-00125). Эксперименты методами пьезоэлектрического микровзвешивания с мониторингом диссипации и атомно-силовой микроскопии проведены с использованием оборудования, приобретенного по Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

1. Sigolaeva L.V., Rudakov N.S., Pergushov D.V. Leveraging sodium iodide for improved modification of conductive surfaces by an imidazolium-based poly(ionic liquid): toward engineering the electrochemical enzymatic biosensors // Macromol. Chem. Phys. 2026. Vol. 227. №2: e00396.