Сетки из гибридных червеобразных мицелл анионного ПАВ и статистического гидрофобного сополимера

Митричева E.C., Квятковский А.Л., Филиппова О.Е.

Студент, 4 курс специалитета

МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: elizaveta.mitricheva@gmail.com

Амфифильные молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ) за счет гидрофобного взаимодействия способны к самоорганизации в водных растворах с образованием мицелл различной формы [1, 2]. Особый интерес представляют червеобразные мицеллы, которые представляют собой вытянутые агрегаты цилиндрической формы, состоящие из двух торцевых полусферических частей и центральной цилиндрической части, которые разрываются и рекомбинируют. В водных солевых растворах такие мицеллы могут формировать физическую сетку, придающую растворам вязкоупругие свойства. Вязкоупругие растворы червеобразных мицелл широко применяются в нефтедобыче в качестве загустителей жидкости для гидроразрыва нефтеносного пласта (ГРП). Однако, вязкоупругие свойства сеток из нековалентно связанных червеобразных мицелл недостаточны для удержания пропанта в процессе ГРП. Они могут быть модифицированы путем армирования червеобразных мицелл неразрывными макромолекулами полимеров.

Данная работа посвящена созданию совместной сетки из червеобразных мицелл анионного ПАВ олеата калия и статистического гидрофобного сополимера 4-винилпиридина и стирола и исследованию их механических свойств и структуры. Для изучения механических свойств использовали реологический метод [3]. Для определения формы, размеров и внутренней структуры мицелл в сетке использовали комбинацию методов малоуглового рассеяние нейтронов и динамического рассеяния видимого света [3].

Была получена зависимость вязкости от концентрации сополимера. Было показано, что добавление небольшого количества сополимера вызывает скачкообразный рост вязкости в 4 раза, предположительно, по причине связывания мицелл полимером. Дальнейшее увеличение концентрации приводило к падению вязкоупругих свойств. Этот результат согласуется с данными малоуглового рассеяния нейтронов, согласно которым внедрение сополимера приводило к скачкообразному росту радиуса мицелл. Из динамического рассеяния света также получено увеличение гидродинамического радиуса мицелл.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В.Ломоносова.

Литература

1. Chu Z., Dreiss C.A., Feng Y. Smart wormlike micelles // Chem. Soc. Rev. 2013. Vol. 42. P. 7174-7203.

2. Wormlike Micelles: Advances in Systems, Characterisation and Applications / ed. Dreiss C.A., Feng Y. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2017.

3. Torquato L.M.G., Tyagi G., Ahmad Z., Donina L., Mahmoudi N., Fong R., Luckham P.F., Cabral J.T. SANS and rheology of elongated SDS–DDAO mixed micelles near the phase boundary // Soft Matter. 2025. Vol. 21. P. 5494-5502.