Полимеризация с раскрытием цикла пропиленоксалата в присутствии органических катализаторов

Романов И.Д., Якимов Н.П.

Студент, 4 курс специалитета

МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: igrek2004@inbox.ru

В последнее время большой интерес вызывают системы доставки лекарств на основе биоразлагаемых полимеров, способных самоорганизовываться в водной среде в мицеллы, полимерные наночастицы или везикулы. К таким полимерам относятся полиоксалаты, отличающиеся повышенной скоростью гидролиза. Полиоксалаты могут быть получены как в результате поликонденсации, так и полимеризации с раскрытием цикла. Хотя полиоксалаты, полученные в ходе полимеризации, характеризуются более узким молекулярно-массовым распределением (ММР), этот синтетический подход пока изучен недостаточно глубоко. Ранее мы продемонстрировали, что полимеризация с раскрытием цикла шестичленных циклических оксалатов протекает с высоким выходом в присутствии октаноата олова(II) [1]. Однако полимеризация сопровождается побочными процессам, ведущими к уширению ММР и образованию циклических олигомеров. При этом в продукте остается значительное количество олова, что снижает их пригодность для биомедицинских применений. Для устранения этих проблем в данной работе предложено применять в качестве катализатора полимеризации пропиленоксалата органические основания — 4-диметиламинопиридин (ДМАП) и триазабициклодецен (ТБД).

Синтез мономера пропиленоксалата проводили по реакции между пропиленгликолем и оксалилхлоридом с последующей деполимеризацией высокомолекулярного продукта. Полимеризацию пропиленоксалата проводили в массе при 40°C в присутствии ДМАП или ТБД ([M]/[Cat]=400). В качестве инициатора полимеризации выступал 1-пиренбутанол. Анализ продуктов реакции методами гельпроникающей хроматографии и спектроскопии ЯМР показал, что ДМАП и ТБД способны эффективно катализировать полимеризацию пропиленоксалата. ДМАП проявлял более высокую каталитическую активность по сравнению с ТБД и октаноатом олова(II), использовавшимся ранее. Масса образующихся полимеров линейно росла с конверсией, а интенсивность побочных процессов переэтерификации была значительно меньше, чем в случае октаноата олова(II). В случае ТБД полного включения инициатора в состав полимера не наблюдалось, что в сочетании с относительно низкой каталитической активностью делает его менее перспективным катализатором по сравнению с ДМАП.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ им. М. В. Ломоносова, регистрационный номер АААА-А21-121011990022-4.

Литература

1. Iakimov N.P., Budynina E.M., Berkovich A.K., Serebryakova M.V., Platonov V.B., Fomin E.O., Buyanovskaya A.G., Mikheev I.V., Melik-Nubarov N.S. Polymerization of six-membered propylene oxalate // Eur. Polym. J. 2024. Vol. 220. № 113410.