Синтез сополимеров с функциональными группами методом ОПЦ-полимеризации для стабилизации квантовых точек CdSe/ZnS

Годованец В.А. 1,2, Отмахова О.А. 2, Карпов О.Н. 2

Студент, 2 курс специалитета

1МГУ имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: vasilisa.godovanets@mail.ru

Одним из развивающихся направлений современной науки является исследование процессов формирования и стабилизации наноструктур, что связано с разработкой и созданием новых материалов. Среди множества используемых наночастиц особое место занимают полупроводниковые квантовые точки (КТ), обладающие особым оптическим свойством – люминесценцией, длиной волны которой можно легко управлять, варьируя размеры наночастиц. Для получения КТ с высоким квантовым выходом необходимо проводить их синтез в органических растворителях при высоких температурах, где в качестве стабилизаторов обычно выступают жирные кислоты или амины. Растворимость КТ, как в органических, так и в водных средах, в основном, определяется химическим строением лигандов-стабилизаторов на поверхности частиц. С точки зрения функциональности и стабильности наибольший интерес вызывают высокомолекулярные лиганды, поэтому данная работа направлена на расширение их круга и упрощение структур полимера.

Для дальнейшей модификации наночастиц и создания различных комплексов на их основе необходимо наличие функциональных групп на поверхности КТ (хорошо проявляют себя -COOH и -NH2). Благодаря этому открывается возможность конъюгации наночастиц с биологическими молекулами для применения в биотехнологии и биомедицине. Такие структуры могут быть использованы в качестве флуоресцентных меток при диагностике, наблюдении за опухолевыми клетками и адресной доставке лекарств. Кроме того, стабильность и управляемые оптические свойства КТ способствуют их интеграции в оптоэлектронику. В данной работе получены полимерные лиганды на основе 2-диметиламиноэтилметакрилата, акриламида, трет-бутилакрилата и N–изопропилакриламида. Синтез проводили методом радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ) с использованием 2-(додецилкарбонотиоилтио)-2-метилпропионовой кислоты и 2-циано-2-пропилдодецил тритиокарбоната в роли ОПЦ-агентов. Данный метод позволяет получить макромолекулы с тритиокарбонатными остатками ОПЦ-агента на концах цепей. В последствии, его можно преобразовать в тиольную группу, обладающую высоким сродством с поверхностью КТ. Проводился также гидролиз сополимеров, который позволил получить карбоксильные группы в боковой цепи.

Таким образом, в работе получены функционализированные полимерные лиганды, способные выступать в роли стабилизаторов для квантовых точек CdSe/ZnS, что существенно расширяет возможности применения наночастиц.

Работа выполнена в рамках Госзадания ИНХС РАН.