Определение молекулярно-массового распределения деполимеризованного гидролизного лигнина в органических растворителях

Абарина В.А.,1,2 Мащенко Н.В.2, Богдан Т.В.2,1, Коклин А.Е.2, Богдан В.И.2,1

Студент, 2 курс специалитета

1МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: vera2006av@yandex.ru

Лигнин – второй по распространенности природный полимер и крупнотоннажный отход переработки древесины, который рассматривается как перспективный возобновляемый источник ароматических соединений [1-4]. Ключевой характеристикой, определяющей направления дальнейшего использования лигнина, является молекулярно-массовое распределение (ММР) [6-7].

Цель работы – деполимеризация гидролизного лигнина в суб- и сверхкритическом ацетонитриле и определение молекулярно-массового распределения полученных продуктов методом ГПХ в комплексе с другими аналитическими методами.

В качестве объекта исследования использовали очищенный гидролизный лигнин (медицинский препарат «Полифепан»). Деполимеризацию проводили в автоклаве Reaction Engineering при перемешивании (200 об/мин) в течение 4 часов в субкритических (250 °C, 3.6 МПа), критических (274 °C, 5.6 МПа) и сверхкритических условиях (295 °C, 7.0 МПа).

Установлено, что степень деполимеризации лигнина возрастает при переходе от субкритических к критическим условиям с 14.8% до 25.1%. Дальнейшее повышение температуры до сверхкритических значений не приводит к значимому увеличению выхода растворимых продуктов (24.6%), что может свидетельствовать о достижении предельной конверсии для данных условий или протекании побочных реакций.

Методом ГПХ (колонка PSS MCX, элюент – 0.05 М NaNO₃) установлено, что размеры перешедших в раствор частиц варьируются от 0.5 до 10 нм с максимумом распределения при 4.8 нм. Молекулярно-массовое распределение продуктов деполимеризации характеризуется максимумом при средневесовой молекулярной массе Mw = 22·10³ Да, что соответствует олигомерным фрагментам.

Данные элементного анализа подтверждают включение азота в состав продуктов. Для твердого остатка после деполимеризации брутто-формула соответствует C₉H₅NO₂, а для растворимых продуктов после упаривания – C₁₀H₂₅N₅O₅.

Литература

1. Bogdan T.V., Koklin A.E., Mashchenko N.V., Bobrova N.A., Korotaeva A.M., Mishanin I.I., Fedoseev T.V., Bogorodskiy S.E., Antipova M.L., Petrenko V.E., Odintsova E.G., Bogdan V.I. // J. Mol. Liq. 2024. V. 415. 126284.

2. Боброва Н. А., Богдан Т. В., Мишанин И. И., Коклин А. Е., Мащенко Н. В., Смирнов А. В., Фирсов Д. А., Богдан В. И. // Известия Академии наук. Серия химическая. 2023. Т. 72, №. 9. С. 2235–2240.

3. Боброва Н.А., Коклин А.Е., Богдан Т.В., Мишанин И.И., Богдан В.И. // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах, 2023. Т. 509. С.102-108.

4. Боброва Н.А., Коклин А.Е., Богдан Т.В., Мащенко Н.В., Коротаева А.М., Богородский C.Э., Богдан В. И. // Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика. 2024. Т. 19, №. 2. С. 82-94.

5. Боброва Н.А., Мишанин И.И., Коклин А.Е., Богдан В.И. // Сверхкритические флюиды: теория и практика, 2021. Т. 16, №. 3. С. 19-24.

6. Bogdan T.V., Bobrova N.A., Koklin A.E., Mashchenko N.V., Mishanin I.I., Bogdan V.I. // J. Mol. Liq. 2023. V. 383. 122030.

7. Bogdan T.V., Koklin A.E., Mashchenko N.V., Bobrova N.A., Mishanin I.I., Bogdan V.I. // J. Mol. Liq. 2024. V. 415. 126284.