Олигомеризация 5-н-алкилзамещённых норборненов по схеме метатезиса и последующее one-pot гидрирование полученных продуктов

Наземутдинова В.Р.1, Ильин С.О.1, Моронцев А.А.1, Возняк А.И.1,2, Жигарев В.А.1, Бермешев М.В.1,2

Аспирант, 2 год обучения

1Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН

Москва, Россия

E-mail: nazemutdinova@ips.ac.ru

Олигомеры α-олефинов находят свое применение в качестве основы синтетических моторных масел. Вероятно, что большое число разветвлений в основной цепи и большая длина бокового заместителя положительно сказываются на их эксплуатационных свойствах. Олигомеры н-алкилзамещённых норборненов характеризуются аналогичным строением, поэтому, потенциально, могут быть использованы в качестве основы для моторного масла [1, 2]. Ранее норборненовые олигомеры рассматривались как побочный продукт полимеризации, поэтому авторы старались подбирать такие условия, чтобы сводить к минимуму их количество. Подавляющее большинство научной литературы посвящено получению высокомолекулярных метатезисных и гидрированных алкилзамещённых норборненов и исследованию их физико-химических свойств. В то же время исследование олигомеризации данных мономеров и изучение свойств таких продуктов оставалось мало изучены.

Поэтому целью данной работы является разработка методов получения олигомеров 5-этил, 5-н-бутил-, 5-н-гексил-, 5-н-октил-2-норборненов по схеме метатезисной полимеризации с раскрытием цикла соответствующих циклоолефинов под действием катализатора Граббса второго поколения в присутствии агента передачи цепи (гексена-1, этилена и диметилмалеата) с последующим one-pot гидрированием ненасыщенных продуктов (рис. 1), и исследование термических, реологических, трибологических и других физико-химических свойств исходных и модифицированных продуктов.

Рисунок 1. Тандем-синтез метатезисная полимеризация – гидрирование

В результате была разработана методика синтеза метатезисных олигомеров алкилнорборненов, характеризующихся различной молекулярной массой. Кроме того, были выделены отдельные фракций этих олигомеров с использованием препаративной хроматографии. Структура продуктов подтверждена методами 1Н, 13С, ЯМР и ИК-спектроскопией. Все полученные продукты были охарактеризованы данными ДСК, ТГА и ГПХ. Показано влияние молекулярной массы, природы основной цепи и заместителя в боковой цепи на термические, реологические, трибологические и другие физико-химические свойства выделенных продуктов. Установлено, что норборненовые масла отлично защищают металлическую поверхность от истирания.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-73-00126).

Литература

1. Nazemutdinova V.R., Ilyin S.O., Morontsev A.A., Bermeshev M.V. et al. // ACS Journals - Energy&Fuels. 2025. Vol. 39. 14042-14054.

2. Nazemutdinova V.R., Ilyin S.O. et al. // Polymers. 2025. Vol. 17. ID 3333.