Синтез гидролизованного полиакриламида для применения в методах увеличения нефтеотдачи

Газалеева Л.Р.

Аспирант, 2 год обучения

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности, Москва, Россия

E-mail: gazaleeva.liana@icloud.com

Модифицированная структура полиакриламида (ПАА) и относительно высокая устойчивость к биодеструкции позволяет применять ПАА в химических методах увеличения нефтеотдачи в широком диапазоне геолого-физических условий пласта [1]. Сополимеры ПАА наиболее часто используются как эффективные загустители, однако, преимущественно являются импортным флокулянтом, что формирует потребность в организации производства на территории России [2].

Синтез полимера осуществлялся полимеризацией по радикальному механизму двумя методами. Первым методом является синтез базовых систем на основе акриламида (40 % раствор мономера) и проведение постгидролиза с использованием 0,2 М гидроксида натрия (ПАА-1 и ПАА-2). Полимеризация осуществлялась в дистиллированной воде с добавлением хлорида натрия, в которой предварительно гомогенизировался мономер при скорости оборотов мешалки 100-200 об/мин и температуре активации окислительно-восстановительной системы. Инициатор добавлялся при помощи капельной воронки, внесение редокс-системы считалось началом полимеризации. Вторым методом является сополимеризация акриламида с акриловой кислотой при аналогичных условиях (ПАА-3 и ПАА-4). В результате образуется гидрогель, который предварительно измельчается и далее высушивается в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 40°С в течение 24 часов.

В ходе проведения синтеза выявлены следующие особенности:

- повышение концентрации инициирующей системы способствует увеличению скорости образования свободных радикалов и генерации активных центров, что замедляет рост цепи, снижает молекулярную массу полимера и вязкость раствора ПАА;

- повышение концентрации инициатора приводит к снижению времени полимеризации и, соответственно, молекулярной массы;

- нейтрализация акриловой кислоты гидроксидом натрия приводит к повышению вязкости и растворимости ПАА;

- повышение массовой доли акриламида до 40% в реакционной массе увеличивает молекулярную массу ПАА;

- избыточное содержание акриловой кислоты приводит к ухудшению растворимости полимера.

Литература

1. А. Тома. Основы технологии полимерного заводнения. СПб: Профессия, 2020 г. – 240 с.

2. Толстых Л.И. Полиакриламид в процессах нефтегазодобычи: учебное пособие / Л.И. Толстых, Л.Ф. Давлетшина, К.А. Потешкина. – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2023 г. – 136 с.