Гибкие и электрохромные гибриды на основе поли(3,4-этилендиокситиофена) и полисилоксанов

Кочева А.Н., Исламова Р.М.

Аспирант, 1 год обучения

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: kocheva-nastya@mail.ru

Полимерные гибриды на основе ковалентно связанных элементоорганических и органических полимерных цепей синергетически сочетают в себе ценные свойства различных компонентов, например, эластичность и электрохимическую активность [1]. Такие гибридные сополимеры являются перспективными материалами для применения в области (опто)электроники, мягкой робототехники и биомедицины [2]. Особый интерес представляют материалы на основе полисилоксанов, которые обладают высокой гибкостью, химической инертностью, термической стабильностью и биосовместимостью.

В данной работе предложены два различных подхода к синтезу гибких, редокс-активных и электрохромных сополимеров поли(3,4-этилендиокситиофен)-со-полидиметилсилоксанов (PEDOT-co-PDMS). На первой стадии по реакции гидросилилирования между гидрид-терминированными полисилоксанами и 2-винилтиофеном или 3-винилтиофеном были синтезированы «макромономеры» — силиконы с терминальными тиофеновыми фрагментами. На втором этапе проводили синтез гибридов как методом окислительной полимеризации в растворе между «макромономерами» и 3,4-этилендиокситиофеном (EDOT) в присутствии окислителя — хлорида железа(III), так и путём электрополимеризации (EDOT) на плёнке «макромономера», предварительно нанесённой на электрод. Детальный анализ структуры полученных PEDOT-co-PDMS был проведен с помощью комбинации методов: спектроскопии ядерного магнитного резонанса, инфракрасной, ультрафиолетовой и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Электрохимическое поведение пленок PEDOT-co-PDMS было изучено с помощью электрохимической импедансной спектроскопии и циклической вольтамперометрии. Гибкие гибриды обладают электрохромными свойствами с эффективностью окрашивания ηC = 180 см2 Кл−1.

Работа выполнена при поддержке при поддержке РНФ (№24-13-00038). Авторы выражают благодарность ресурсным центрам СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Оптические и лазерные методы исследования вещества» и «Физические методы исследования поверхности».

Литература

1. Ding Y., Yuan Y., Wu N., Wang X., Zhang G., Qiu L. Intrinsically Stretchable n-Type Polymer Semiconductors through Side Chain Engineering // Macromolecules. 2021. Vol. 54. P. 8849−8859.

2. Kocheva A.N., Deriabin K.V., Volkov A.I., Ponomareva A.V., Levin O.V., Islamova R.M. Flexible, Conductive, and Electrochromic Hybrids Based on Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and Polydimethylsiloxanes // ACS Appl. Polym. Mater. 2025. Vol. 7. P. 11873–11889.