Закономерности солюбилизации судана-1 комплексами полиэтиленимина с додецилсульфатом натрия

Виноградов В. С., Озерин А. С., Радченко Ф. С.

Студент, 1 курс магистратуры

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail:Vlad1171vin@gmail.com

Процесс мицеллообразования поверхностно-активных веществ (ПАВ), как правило, рассматривают с позиции фазового разделения, где мицеллы считаются новой фазой. Согласно этой теории мицеллообразование происходит при достижении критической концентрации мицеллообразования (ККМ), а при увеличении концентрации ПАВ в растворе сверх ККМ вещество переходит в мицеллы без увеличения числа свободных молекул ПАВ в растворе. По аналогии с указанной теорией мицеллообразования была предложена теория агрегации мицелл на макромолекулах полимера, в которой агрегация мицелл на полимере происходит при достижении критической концентрации агрегации (ККА) которая на 1-4 порядка меньше ККМ. Таким образом, ПЭ «навязывает» молекулам ПАВ формирование «внутренних мицелл» (агрегатов) в условиях, когда молекулы ПАВ не способны к самостоятельному (спонтанному) их образованию. Такое оказывается возможным по двум причинам. Первая – нейтрализация зарядов молекул ПАВ многозарядным ионом ПЭ, что уменьшает отталкивание одноименно заряженных головок ПАВ; вторая – гидрофобные взаимодействия хвостов молекул ПАВ, стабилизирующие «внутреннюю мицеллу» на ПЭ цепи.

Тогда согласно этой теории количество агрегированных на полимере мицелл будет зависть от концентраций реагентов в растворе и их соотношения и не зависеть от исходных концентраций реагентов.

Для проверки данного предположения были проведены исследования по изучению солюбилизации красителя судана-1 в водных растворах смесей полиэтиленимина (ПЭИ) и додецилсульфата натрия (ДСН). При приготовлении смесей использовали ПЭИ исходной концентрацией 2·10-3 моль/л. и три раствора ДСН с исходными концентрациями 5·10-4, 2·10-3 и 8·10-3 моль/л. Соотношения ПЭИ к ДСН для трех разных начальных концентраций ДСН представлены в таблице 1. Смеси выдерживали длительное время до наступления равновесия, которое определяли по достижению постоянной оптической плотности растворов. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние начальных концентраций ДСН на оптическую плотность растворов смесей ПЭИ и ДСН

| Z, [ДСН]/[ПЭИ] | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,064 | 0,128 | 0,256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D (Снач = 5·10-4 М) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,067 | 0,157 | 0,345 |
| D (Снач = 2·10-3 М) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,024 | 0,08 | 0,185 | 0,39 |
| D (Снач = 8·10-3 М) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,035 | 0,092 | 0,202 | 0,423 |

Полученные результаты показывают, что оптическая плотность растворов с одинаковыми конечными концентрациями ПЭИ и ДСН существенно зависят от исходной концентрации ДСН. Такое различие не может быть объяснено с позиции теории фазового разделения и агрегации мицелл на макромолекулах полимера. Следует отметить, что существует другая теория мицеллообразования, которая основывается на законе действующих масс. Согласно этой теории наблюдается равновесие между молекулами ПАВ в растворе и в мицеллах и предполагается, что все мицеллы содержат постоянное число молекул ПАВ независимо от концентрации ПАВ и температуры.

Наблюдаемое увеличение оптической плотности растворов с ростом исходной концентрации ПАВ можно объяснить следующими соображениями. Взаимодействие макромолекул полимера осуществляется только с образовавшимися мицеллами, а не является продуктом агрегации молекул ПАВ на полимере.