УДК 541.183.022

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ БИС-ФТАЛОЦИАНИНАТОВ ИТТЕРБИЯ НА РЕДОКС-ИЗОМЕРИЗАЦИЮ В МОНОСЛОЯХ ЛЕНГМЮРА

Соболев А.А.1, Аракчеев А.В.2, Мартынов А.Г.2, Селектор С.Л.2

1«МИРЭА — Российский технологический университет», Москва, Россия, 119454, пр-т Вернадского, д. 78

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, 119071, г. Москва, Ленинский проспект д. 31, корп. 4

Изучение комплексных соединений, способных к редокс-изомерным превращениям, а также супрамолекулярных систем на их основе представляет собой важный этап на пути создания устройств молекулярной электроники. В связи с этим интересным направлением для изучения являются монослои Ленгмюра бис-фталоцианинатов лантанидов с различными периферийными заместителями. В данной работе на границе раздела воздух/вода изучены монослои бис-фталоцианинатов иттербия с различными периферийными заместителями: гомолептически замещённые комплексы Yb[С4]2 (С = тетра-15-краун-5-фталоцианин) и Yb[B8]2 (B = октабутокси-фталоцианин); гетеролептически замещённый комплекс несимметричного строения [B8]Yb[C4] (рис. 1).

Ранее была показана возможность редокс изомерного перехода [Yb3+(R4Pc2-)(R4Pc-)]0  [Yb2+(R4Pc-)2]0 для Yb[B8]2 в процессе формирования монослоя на поверхности воды, сопровождающегося спектральными изменениями (батохромное смещение Q-полосы) [1]. В свою очередь при латеральном сжатии монослоя наблюдается эволюция спектра (гипсохромное смещение Q-полосы) характерное обратному редокс-изомерному переходу [Yb2+(R4Pc-)2]0  [Yb3+(R4Pc2-)(R4Pc-)]0, индуцируемого переориентацией молекулы на межфазной границе. Целью данной работы является определение влияния свойств заместителей макроциклических лигандов на редокс-изомеризацию в монослоях бис-фталоцианинатов иттербия.

Для Yb[С4]2 при формировании монослоя наблюдается спектральный переход аналогичный описанному выше: [Yb3+(R4Pc2-)(R4Pc-)]0  [Yb2+(R4Pc-)2]0. Однако спектры поглощения, зарегистрированные при латеральном сжатии монослоя, свидетельствуют о сохранении формы [Yb2+(R4Pc-)2]0, что говорит об устойчивости данной системы к механическому воздействию. В тоже время, так же, как и в монослоях краун-замещённых бис-фталоцианинатов самария и европия [2], УФ-облучение монослоя Yb[С4]2 приводит к редокс-изомеризации [Yb2+(R4Pc-)2]0  [Yb3+(R4Pc2-)(R4Pc-)]0. Аналогичное воздействие на Yb[B8]2 не вызывает изменения спектральных характеристик монослоя исследуемой системы, что говорит о стабильности редокс изомерной формы [Yb2+(R4Pc-)2]0 к УФ-облучению.

При изучении гетеролептически-замещенного комплекса [B8]Yb[C4], содержащего в себе фрагменты ранее описанных комплексов (бутоксильные заместители при одном фталоцианиновом макроцикле и 15-краун-5 эфиры при другом), при формировании монослоя, как и во всех рассматриваемых случаях, наблюдается редокс-изомерный переход [Yb3+(R4Pc2-)(R4Pc-)]0  [Yb2+(R4Pc-)2]0 с характерными спектральными изменениями. Однако, ни при латеральном сжатии, ни при УФ-облучении спектральные измерения не регистрируют изменения положения полос спектра монослоя, что свидетельствует о сохранении редокс-изомерного состояния Yb2+ на границе раздела. Повышенная стабильность данной формы, по-видимому, связана с собственной асимметрией химического окружения металлоцентра [3].

Рис. 1 Химическая структура исследуемых комплексов, здесь R=B или С

[1] Kutsybala D. S. et al. Symmetry 14 (2022) 340

[2] Arakcheev A. V. et al. Journal of Colloid and Interface Science (2025) 138470

[3] Аракчеев А.В., Соболев А.А. и др. Макрогетероциклы (2026) 19(1) 33-38

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 23-73-00037