Применение олеилгиалуронана для конструирования лекарственной формы пролонгированного действия (на примере метилпреднизолона)

Русинова П. С. (Студент, 2 курс магистратуры), Антонова М. М., Макулова В. С.

РХТУ имени Д. И. Менделеева, химико-фармацевтический факультет, Москва, Россия

E-mail: rusinova.p2002@yandex.ru

Глюкокортикостероиды (ГКС) широко применяются в терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата благодаря выраженным противовоспалительным свойствам. Одним из перспективных подходов для повышения эффективности их локального применения является разработка композиций на основе олеилгиалуронана натрия (ГК-С18:1), обладающих как хондропротекторными свойствами ГК с её способностью солюбилизировать липофильные молекулы, так и терапевтическим действием ГКС. Использование ГК-С18:1 (2 МДа) позволяет получать псевдогели для внутрисуставного введения с контролируемым высвобождением ГКС. Дополнение этих систем мицеллами на основе ГК-С18:1 (15 кДа) способствует увеличению загрузки ГКС в псевдогели. Другим подходом является получение термочувствительного геля на основе полоксамера F‑127 и ГК (2 МДа), обеспечивающего гель‑золь переход при температуре тела и замедлённое высвобождение ГКС за счёт формирования термореспонсивной матрицы.

Целью настоящей работы являлась разработка депо-формы инъекционного введения на основе ГК-С18:1 различных молекулярных масс с регулируемыми реологическими характеристиками, нагруженной ГКС (на примере метилпреднизолона (МП).

Материалы и методы. Мицеллярные формы ГК-С18:1 (15 кДа), нагруженные МП, были получены методом УЗ-гомогенизации с последующим упариванием растворителя. Псевдогели ГК-С18:1 (2 МДа) были получены смешением водного раствора ГК-С18:1 (2 МДа) и раствора МП в ацетоне при нагревании исходных растворов до 45°С, с последующим вымешиванием в течение 24 часов. Термочувствительные гели получены гомогенизацией МП в растворе ГК-С18:1 (2 МДа), с последующим добавлением полоксамера F-127 20% масс. и вымешиванием при температуре 4°С в течение 24 часов. Содержание МП определили методом ВЭЖХ. Реологические параметры оценивалась ротационным и осцилляционным реометрами.

Результаты. На основании полученных реологических характеристик установлено, что ГК-С18:1 0,5% масс. (2 МДа) обладает сменой вязкоупругих свойств при частоте 1,3 Гц, что свидетельствует о её реологическом подобии синовиальной жидкости и подтверждает эффективности в качестве возможного хондропротектора. Введение ГК-С18:1 в композицию на основе полоксамера, нагруженную МП, значительно повышает её вязкость за счет гидрофобных модификаций, что повышает плотность 3D-сетки и влияет на высвобождение МП. Температура золь-гель перехода такой системы составляет 35°С. Содержание МП в полученных композициям представлено в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические параметры полученных коллоидных форм

|  | Молекулярная масса ГК | Соотношение МП/ ГК-С18:1 (мг/мг) | Содержание (мг/на 4 мл инъекции) |
| --- | --- | --- | --- |
| Псевдогели ГК-С18:1/МП | 2 МДа | 40/37,5 | 31,6 |
| Мицеллы ГК-С18:1/МП | 15 кДа | 10/50 | 8,0 |
| Термочувствительный гель ГК-С18:1/F-127/МП | 2 МДа | 40/24 | 32 |

Заключение. Разработанные композиции на основе ГК-С18:1, нагруженные МП, обладают регулируемыми реологическими свойствами и высокой эффективностью загрузки, что свидетельствует о перспективности их использования как депо-систем инъекционного введения для терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания (проект FSSM-2025-0002).