Ацидохромные свойства метокси-замещенного спиропирана в растворе и на границе раздела вода/воздух

Гарин С.П.1, Кутасевич А.В.1, Митянов В.С.1, Райтман О.А.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская площадь, д.9

2ИФХЭ РАН, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.4

E–mail: garin_stepan@mail.ru

Спиросоединения относятся к перспективному типу органических красителей, способных к обратимому изменению оптических, электрохимических и физико-химических параметров под влиянием таких внешних факторов как электромагнитное излучение, взаимодействие с ионами металлов или ионами водорода и т.п. Особый интерес представляют производные спиропиранов на основе хромена, которые находят применение в конструировании наноуровневых молекулярных коммутаторов, создании адаптивных композитов, а также в фармацевтической химии.

В рамках данного исследования проанализированы ацидохромные свойства 1'-гексадецил-8-метокси-3',3'-диметилспиро[хромен-2,2'-индолина] (MV1872) как в растворах органических растворителей, так и в упорядоченных монослоях Ленгмюра. Специфика строения этого длинноцепочечного спиропирана обеспечивает устойчивость его монослоев на водных подложках, а также наличие фотоиндуцированной полосы поглощения в видимой области, характерной для мероцианиновой формы фотохрома. Регистрация электронных спектров поглощения растворов MV1872 в темноте и при УФ-облучении выявила наличие закрытой формы спиропирана, его фотоиндуцированного изомера и протонированной формы этого соединения. Обнаружено, что добавление кислоты к ацетонитрильному раствору фотохрома приводит к образованию протонированной формы спиропирана оранжевого цвета с максимумом поглощения в области 404 нм. Изучены кинетические характеристики реакции протонирования, а также установлена обратимость данного процесса при добавлении оснований.

Исследование MV1872 на границе раздела вода/воздух показало, что спиропиран формирует на поверхности воды устойчивые фоточувствительные монослои как в индивидуальном состоянии, так и в смеси с цетиловым спиртом. Установлено, что добавление в субфазу кислоты приводит к увеличению средней площади молекулы в монослое, а также к появлению в электронном спектре поглощения полосы в области 400 нм, что свидетельствует об эффективном связывании ионов Н+ спиропираном на границе раздела фаз. Полученные результаты открывают широкие перспективы использования соединений данного класса для разработки сенсорных устройств чувствительных к изменению pH среды.

Литература

Wojtyk J.T.C. et al. Elucidating the Mechanisms of Acidochromic Spiropyran-Merocyanine Interconversion // J. Phys. Chem. A. 2007. Vol. 111, № 13. P. 2511–2516.