Влияние железа на межфазные характеристики этоксифосфатов при флотации низкосортных фосфатных руд

Баландинский Д.А.1, Черемисина О.В.1

Аспирант, 3 курс

1Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: canoneos600d@yandex.ru

Фосфатное сырье критически значимо для мировой экономики, однако длительная эксплуатация месторождений приводит к ухудшению его качества из-за накопления вторичных минералов железа, которые крайне негативно влияют на флотационное обогащение. В связи с этим актуальной задачей является совершенствование реагентных режимов, в частности, применение этоксилированных эфиров фосфорной кислоты, перспективных для переработки труднообогатимых руд. Целью данной работы является исследование влияния строения указанных реагентов на их флотационную активность к апатиту в присутствии неорганических примесей железа для оптимизации процесса флотации [1, 2].

В работе были изучены межфазные характеристики олеата натрия, а также ароматических (Ar-EP-6 и Ar-EP-10) и алифатических (EP-6 и EP-10) этоксифосфатов, содержащих 6 и 10 этоксилированных звеньев соответственно.

Полученные в ходе эксперимента значения геометрических параметров ПАВ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Геометрические параметры исследуемых ПАВ

| Наименование ПАВ | nC | V0, нм3 | lC, нм | ais, нм2 | P | Rагрегата, нм | Структура мицеллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-6 | 18 | 0,942 | 2,304 | 0,651 | 0,628 | 4,341 | Везикула |
| EP-10 | 18 | 0,942 | 2,304 | 1,051 | 0,389 | 2,689 | Червеобразная |
| OlNa | 18 | 0,942 | 2,304 | 1,483 | 0,275 | 1,905 | Сферическая мицелла |
| Ar-EP-6 | 13 | 0,673 | 1,672 | 0,493 | 0,817 | 4,095 | Везикула |
| Ar-EP-10 | 18 | 0,942 | 2,304 | 0,583 | 0,701 | 4,847 | Везикула |
| EP-6 (+Fe) | 18 | 0,942 | 2,304 | 0,565 | 0,723 | 5,002 | Везикула |
| EP-10 (+Fe) | 18 | 0,942 | 2,304 | 0,359 | 1,139 | 7,872 | Плоская двухслойная |
| OlNa (+Fe) | 18 | 0,942 | 2,304 | 0,285 | 1,434 | 9,916 | Обращенная |
| Ar-EP-6 (+Fe) | 13 | 0,673 | 1,672 | 0,214 | 1,880 | 9,434 | Обращенная |
| Ar-EP-10 (+Fe) | 18 | 0,942 | 2,304 | 0,394 | 1,038 | 7,172 | Плоская двухслойная |

Результаты флотации на руде с высоким содержанием железа показали снижение активности ПАВ в ряду: EP-6 > EP-10 = Ar-EP-10 > Ar-EP-6 > OlNa. Установлена корреляция между типом образуемых на поверхности апатита молекулярных агрегатов и флотационной активностью: OlNa и Ar-EP-6 формируют обращенные мицеллы (гидрофильные золи); EP-10 и Ar-EP-10 преимущественно образуют гидрофильные бислои; тогда как EP-6 создает гидрофобный слой с частичным связыванием молекул в гидрофильные везикулы.

Литература

1. Ruan, Y.; Zhang, Z.; Luo, H.; Xiao, C.; Zhou, F.; Chi, R. Effects of Metal Ions on the Flotation of Apatite, Dolomite and Quartz. Minerals 2018, 8 (4), 141. https://doi.org/10.3390/min8040141.

2. Митрофанова Г.В., Черноусенко Е.В., Компанченко А.А., Калугин А.И. Особенности действия реагента-собирателя из класса алкиловых эфиров фосфорной кислоты при флотации апатит-нефелиновых руд // Записки Горного института. 2024. Т. 268. С. 637-645. EDN CSNOBO