Настраиваемые биоматериалы: молекулярный дизайн биосовместимых гидрогелей на платформе PLA-PEG-PLA и профиль деградации.

Фомина Ю.С., Загоскин Ю.Д.

Аспирант, 4 год обучения

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: ledy_uylia-98@mail.ru

Разработка биодеградируемых гидрогелей с контролируемым временем жизни является одной из ключевых задач современной тканевой инженерии и регенеративной медицины. Материалы на основе блок-сополимеров PLA-PEG-PLA обладают биосовместимостью, гидрофильностью и способностью к гидролитической деградации, что делает их перспективными для создания имплантируемых систем [1, 2]. Однако для предсказуемого управления кинетикой деградации необходимо понимать, как структурные параметры – длина блоков, кристалличность, конфигурация сополимера и метод получения – влияют на процесс гидролиза и макроскопическое поведение материала. В настоящей работе проведен систематический анализ серии гидрогелевых материалов.

Была синтезирована серия тройных блок-сополимеров с различным соотношением блоков, а также конфигурацией гидрофобного блока (L-, D,L- или смесь стереоизомеров L- и D-). На основе указанных сополимеров были получены гидрогелевые материалы методом замены органического растворителя на водную фазу в кинетически контролируемом и термодинамически контролируемом режиме.

Методом рентгеновского рассеяния установлено, что способ получения определяет конечное фазовое состояние узлов сети для полукристаллических образцов: кинетически контролируемый процесс приводит к формированию метастабильных структур с доминированием аморфной фазы (широкое гало 2θ~17-19°), в то время как термодинамически контролируемый процесс позволяет полукристаллическим PLLA-блокам сформировать упорядоченную α-кристаллическую структуру (рефлексы 13.5°, 15.4°, 18.0°). Данные различия существенно влияют на механические характеристики материалов (от 38 до 295 кПа). Для гидрогелей на основе сополимеров с аморфным PDLLA-блоком данные рентгеновского рассеяния в малых углах показали формирование менее упорядоченной структуры. Исследование кинетики деградации гидрогелей PLA-PEG-PLA показало, что скорость гидролиза и характер разрушения определяются тремя основными факторами: длиной PLA-блоков, наличием кристаллической фазы и стереорегулярностью блок-сополимера. В образцах на основе L-изомеров кристаллиты выступают в роли физических стабилизаторов: деградация замедляется в 3–10 раз, протекает линейно, а образцы длительное время сохраняют форму, разрушаясь в итоге хрупко. В аморфных L-аналогах наблюдается автокаталитическое ускорение, наиболее выраженное для длинных блоков. Переход к DL-изомерам, неспособным кристаллизоваться, принципиально меняет макроскопическое поведение: материал не растрескивается, а равномерно растворяется, причем скорость деградации возрастает в 4–8 раз. Таким образом, варьируя структурные параметры, можно направленно изменять механизм разрушения от хрупкого (L-кристаллические) до эрозионного (DL-аморфные) и регулировать время жизни материала от недель до нескольких лет.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Госзадания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Фомина Ю.С., Семкина А.С., Загоскин Ю.Д., Алексанян М.М., Чвалун С.Н., Григорьев Т.Е. Биосовместимые гидрогели на основе биоразлагаемых полиэфиров и их сополимеров // Колл. жур. 2023. Т. 85 (5), с. 682-704.

2. Fomina Y. S., Zagoskin Y. D., Dmitryakov P. V., Bakirov A. V., Chvalun S. N., Grigoriev T. E. Triblock copolymers P(D,L)LA-PEG-P(D,L)LA hydrogels with a variable ratio of hydrophilic and hydrophobic blocks // Mendeleev Commun. 2025. Vol. 35, I. 5, P. 583–585.