Получение углеводородов гидрированием СО2 на Fe-нанесенных катализаторах

Васькова Д.В.1,Коклин А.Е.2, Богдан Т.В.2,3, Минаев Н. В.1,Богдан В.И.2,3

Аспирант 2 г/о

1НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

2ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского,

Российской академии наук, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: darinavaskova@mail.ru, vibogdan@gmail.com

В настоящее время железосодержащие каталитические системы привлекают особый интерес у исследователей за их дешевизну и эффективность. Работа является продолжением серии наших работ по каталитической конверсии диоксида углерода [1–4]. Целью данной работы являлось исследование влияния промотирующих добавок калия к железосодержащему катализатору и условий проведения процесса.

Эксперименты проводили при температуре 300-400 °C, давлении 2 МПа; соотношение CO2:H2 = 1:2, общая скорость подачи реагентов 4800 см3·ч–1·гкат–1.В качестве носителя использовали синтетический углеродный материал Сибунит.

Гидрирование рассматривают как двухстадийный процесс. На первом этапе происходит образование CO происходит по обратной реакции водяного газа (CO2 + H2 ↔ CO + H2O). Далее протекает процесс Фишера-Тропша с образованием углеводородов C1–C12.

Увеличение температуры привело к уменьшению вероятности роста цепи и селективности по углеводородам. С изменением температуры с 300 до 400 °C конверсия возросла с 13 до 29 %. Наибольшее значение соотношения олефины/алканы в газообразных углеводородах составляло 4.1 при 300 °C и снизилось до 2.2 при 400 °C. С увеличением температуры образуется большее количество углеводородов, но в тоже время увеличивается доля газообразных углеводородов. Изучено влияние калия в промотировании железосодержащих катализаторов. Калий снижает долю метана, увеличивает долю тяжелых углеводородов и влияет на образование олефинов.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 25-79-20057

Литература

1.PokusaevaY.A., KoklinA.E., LuninV.V.,Bogdan V.I. CO2 hydrogenation on Fe-based catalysts doped with potassium in gas phase and under supercritical conditions. // Mendeleev Commun. 2019. Vol. 29. P. 382–384.

2. Bogdan V.I.,Pokusaeva Y.A.,Koklin A.E.,Savilov S.V.,Chernyak S.A.,Lunin V.V., Kustov L.M. Carbon Dioxide Reduction with Hydrogen on Carbon‐Nanotube‐Supported Catalysts under Supercritical Conditions // Energy Technol. 2019.Vol. 7.No. 1900174.

3. Chernyak S.A.,Ivanov A.S.,Stolbov D.N.,Maksimov S.V.,Maslakov K.I.,Chernavskii P.A.,Pokusaeva Y.A.,Koklin A.E.,Bogdan V.I.,Savilov S.V. Sintered Fe/CNT framework catalysts for CO2 hydrogenation into hydrocarbons // Carbon. 2020.Vol. 168. P. 475–484.

4. Bogdan T.V.,Koklin A.E.,Mishanin I.I.,Chernavsky P.A.,Pankratov D.A.,Kim O.A.,Bogdan V.I. CO2 Hydrogenation on Carbides Formed in situ on Carbon-Supported Iron-Based Catalysts in High-Density Supercritical Medium //ChemPlusChem. 2024.Vol. 89. No.  e202400327.