Синтез алюмованадиевых катализаторов дегидрирования легких алканов газофазными и жидкофазными методами: сравнительное исследование формирования активных центров

Кульков М.М., Головин Г.Д.

Студент, 3 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Санкт-Петербург, Россия

E-mail: janflemming@yandex.ru

Процессы каталитического дегидрирования легких алканов играют ключевую роль в современной нефтехимии, обеспечивая растущий спрос на низшие олефины.

Ключевая проблема традиционных алюмованадиевых катализаторов, получаемых методом влажной пропитки, заключается в неравномерном распределении активного компонента и агломерации предшественника с последующим формированием кристаллитов V2O5. Такие структуры способствуют протеканию побочных реакций крекинга и образования коксовых отложений [1].

В настоящей работе исследуется решение этой проблемы путем синтеза катализаторов дегидрирования методами химической газофазной пропитки (Chemical Vapor Impregnation, CVI) и молекулярного наслаивания (Atomic Layer Deposition, ALD), что позволяет повысить селективность по целевому олефину и стабильность работы катализатора за счет перехода к изолированным моноядерным центрам VOx. В качестве носителя для синтеза катализатора был выбран мезопористый γ-Al2O3. Возможность формирования ванадием различных поли- и моноядерных структур на поверхности носителя обуславливает его выбор в качестве модельного объекта для изучения влияния метода нанесения активного компонента.

Химическая газофазная пропитка выбранного носителя производилась возгонкой ацетилацетоната ванадила (VO(acac)2) в условиях вакуума при температуре 140 ℃, что обеспечивало его глубокую диффузию в поры носителя. Отличительной особенностью данного метода среди газофазных является использование одного реакционного сосуда с одновременной загрузкой носителя и предшественника активной фазы. Разложение закрепленного комплекса при термообработке в токе воздуха приводит к формированию высокодисперсных ванадиевых частиц.

Синтез катализаторов методом молекулярного наслаивания был реализован посредством поочередной подачи паров VOCl3 и паров воды. Самоограничивающийся характер реакций хемосорбции хлорокиси ванадия с поверхностными гидроксильными группами оксида алюминия обеспечивает точный контроль состава. Полученные данные показывают, что за один цикл нанесения достигается привес 1,0–1,5 % масс. ванадия. Данная концентрация соответствует поверхностной плотности менее 2 атомов V на 1 нм2, что значительно ниже порога образования сплошного поливанадиевого монослоя (7–8 ат/нм2) [2].

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о принципиальной возможности формирования высокодисперсной каталитической фазы на поверхности γ-Al2O3 для повышения селективности по целевому продукту процесса дегидрирования легких алканов.

Литература

1. Sattler J. J. H. B. и др. Catalytic Dehydrogenation of Light Alkanes on Metals and Metal Oxides // Chemical Reviews. 2014. Т. vol. 114. № no. 20. С. p.p. 10613-10653.

2. Malygin A. A. и др. From V. B. Aleskovskii’s “Framework” Hypothesis to the Method of Molecular Layering/Atomic Layer Deposition // Chemical Vapor Deposition. 2015. Т. vol. 21. № no. 10-11-12. С. p.p. 216-240.