Гидрирование-гидродеоксигенация продуктов конденсации кетонов на катализаторах на основе пористых ароматических каркасов

Шан Лян, Куликов Л.А.

аспирант, 4 г/о

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sjd948575678@gmail.com

Согласно отчётам Международного энергетического агентства и компании BP, за последние пять лет наблюдается устойчивый рост мировое потребления энергии, в том числе из-за работы дата-центров и увеличения суммарных вычислительных мощностей компьютеров. В то же время, происходит постепенное истощение запасов традиционных источников углерода – нефти, газа и угля – ввиду чего всё более актуальной задачей становится разработка технологий по получению ценных химических продуктов из альтернативных источников углерода. К таковым можно отнести растительное сырьё, в том числе и лигноцеллюлозную биомассу. Несмотря на уже достигнутый значительный прогресс в области переработки лигноцеллюлозной биомассы в компоненты топлив и продуктов нефтехимии, исследования в данном направлении всё ещё продолжаются. В частности, традиционный способ переработки лигноцеллюлозной биомассы, пиролиз с последующим гидрированием жидкой фракции, обычно приводит к получению углеводородов ряда C₅–C₉, которые подходят только в качестве добавок к автомобильным бензинам. Получение же компонентов авиационных и дизельных топлив требует разработку иных подходов к переработке лигноцеллюлозной биомассы, в результате которой будут получаться более тяжелые углеводороды.

Примером такого подхода может считаться проведение последовательных реакций конденсации непредельных соединений – продуктов переработки лигноцеллюлозной биомассы – друг с другом с последующим гидрированием-гидродеоксигенацией образующихся интермедиатов. Как правило, данные процессы проводят раздельно и с использованием двух разных типов катализаторов: кислотных или основных (например, MgAl2O4, Al2O3) для реакции конденсации и содержащих наночастицы переходных металлов (Pd, Pt, Ni) для гидрирования. В то же время, интерес представляет проведение обеих реакций на одной каталитической системе, объединяющей обе функции.

Подобные каталитические системы могут быть разработаны на основе пористых ароматических каркасов (PAF) – высокостабильных пористых полимеров, структура которых образована связанными друг другом прочными ковалентными С-С связями остатками ароматических молекул. В текущей работе мы изучили протекание реакций конденсации циклогексанона с самим собой и 2-метилфураном и гидрирования-гидродеоксигенации получающихся продуктов конденсации на катализаторе типа 
PAF-30-SO3H-Pt (рис. 1).

Рис. 1. Катализатор PAF-30-SO3H-Pt и протекание реакций конденсации и гидрирования-гидродеоксигенация циклогексанона и 2-метилфурана в его присутствии

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №25-79-00160).