Влияние строения карбоксилатного лиганда и природы координирующихся оснований на каталитическую активность систем Pd(RCO2)2/L в реакциях аэробного окисления спиртов

Полякова В.А.,1 Шишилов О.Н.,1 Ахмадуллина Н.С.,2 Флид В.Р.1

Аспирант, 4 год обучения

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии Наук, Москва, Россия

E-mail: valeriya_polyakova_97@mail.ru

Карбоксилаты палладия – универсальные катализаторы в органическом синтезе благодаря лабильности координационной сферы. Классическим примером применения карбоксилатов палладия является аэробное окисление спиртов. Целью настоящего исследования является изучение влияния природы карбоксилатного лиганда (R = CH3, CHCl2, CCl3, CF3) и основания (L = пиридин, триэтиламин, морфолин, N-бутилпирролидин, 1-бутиламин, хинолин, 4-диметиламинопиридин) на каталитическую активность систем Pd(RCO2)2/L на примере реакции аэробного окисления бензилового спирта в диапазоне мольных соотношений Pd/L (от 2:1 до 1:10). Было показано, что активность каталитической системы снижается в ряду R = CH₃ > CHCl₂ > CF₃ > CCl₃, что коррелирует с ростом электроноакцепторных свойств заместителя. Среди всех N-донорных лигандов максимальная скорость реакции достигается при использовании триэтиламина, в целом, скорость процесса меняется в ряду: Et₃N>Py>DMAP>хинолин>N-бутилпирролидин>морфолин>1-бутиламин. Для систем Pd(RCO₂)₂/Et₃N максимальная скорость окисления спирта (kp) и разложение каталитической системы (kразл) достигались при соотношении Pd/Et₃N = 1:3 (рис. 1). Выявленный эффект объясняется оптимальным сочетанием свойств триэтиламина: высокой основностью (pKa~10,7), способствующей эффективному депротонированию спирта и умеренным стерическим объемом, предотвращающим образование инертных перенасыщенных комплексов, что в свою очередь благоприятно влияет на лабильность координационной связи Pd – N для субстратного обмена.

| R; Pd, мол. %; Pd/Et₃N; τ, ч; Выход, %; kp (TOF), ч-1; kразл, ч. Me; 5; 1:1; 4; 88; 65; 4. Me; 5; 1:2; 1; 97; 126; 7. Me; 5; 1:3; 1; 97; 134; 7. Me; 5; 1:4; 1; 97; 128; 7. Me; 2,5; 1:4; 4; 92; 95; 3. Me; 1; 1:2; 4; 40; 55; 1. Me; 1; 1:3; 4; 52; 78; 2. Me; 1; 1:4; 4; 61; 94; 2. Me; 1; 1:5; 4; 54; 92; 2. CHCl₂; 5; 1:1; 4; 47; 34; 4. CHCl₂; 5; 1:2; 4; 84; 61; 4. CHCl₂; 5; 1:3; 4; 95; 70; 4. CHCl₂; 5; 1:4; 4; 95; 67; 4. CHCl₂; 5; 1:5; 4; 94; 53; 3. CCl₃; 5; 1:4; 4; 13; 7; 3. CF₃; 5; 1:3; 4; 81; 25; 2. CF₃; 5; 1:4; 4; 43; 28; 4. | Кинетическая модель: Окисление спирта:; −dalcoholdt=kнабл=kрcat. Разложение катализатора:; −dcatdt=kразлcat. Интегральное уравнение:; ketone=kрkразлcat01−e−kразлt. |
| --- | --- |

Рис. 1. Результаты окисления бензилового спирта в присутствии Pd(RCO2)2/ триэтиламин (Et₃N) и кинетическая модель процесса

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 23-73-00123).