Изучение поведения магнитных нанозимов под действием переменного магнитного поля для повышения чувствительности биосенсоров

Комник В.В., Лящук В.К.

Студент, 4 курс бакалавриата

Университет ИТМО, факультет биотехнологий, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: komnik@pish.itmo.ru

Биосенсоры широко используются для детекции биомаркеров и патогенов. Перспективным направлением повышения их чувствительности является применение нанозимов — наноматериалов с ферментоподобной активностью, которые рассматриваются как более стабильная и устойчивая альтернатива природным ферментам благодаря высокой химической и термической стабильности [1, 3]. Нанозимы способны эффективно усиливать аналитический сигнал в сенсорных системах [2]. Особый интерес представляют магнитные нанозимы, активность которых может дистанционно регулироваться магнитным полем [4].

В работе синтезированы магнитные наночастицы CoFe₂O₄ гидротермальным методом при 200 °C. Полученные частицы имеют сферическую форму со средним диаметром 85 ± 22 нм и кристаллическую шпинельную структуру. Пероксидазоподобную активность исследовали в реакции окисления 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина (TMB) в присутствии H₂O₂ при pH 4,0 и 30 °C с использованием стандартного протокола оценки активности пероксидазоподобных нанозимов [5]. Реакция подчиняется кинетике Михаэлиса–Ментен (Km = 3,2 мМ; Vmax = 6,6 × 10⁻⁸ М·с⁻¹). При воздействии переменного магнитного поля (200 Гц, 10 мТ) наблюдалось двукратное увеличение Vmax (1,2 × 10⁻⁷ М·с⁻¹) при незначительном изменении Km, а максимум активности фиксировался при 50 Гц и амплитуде 12,5 мТ.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности магнитоуправляемой регуляции каталитической активности нанозимов. Усиление активности может быть связано с улучшением массопереноса субстратов и магнитно-индуцированными эффектами на поверхности наночастиц [4]. Интеграция таких наноматериалов в колориметрические биосенсоры (например, для определения глюкозы через образование H₂O₂) позволяет реализовать дистанционно управляемое усиление сигнала и повысить аналитическую чувствительность сенсорных систем [2].

Литература

- Nanozymology / ed. Yan X. Singapore: Springer, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1490-6

- Gao L., Wei H., Dong S., Yan X. Nanozymes // Advanced Materials. 2024. Vol. 36 (10). https://doi.org/10.1002/adma.202305249

- Ashrafi A. M., Bytesnikova Z., Barek J., Richtera L., Adam V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays // Biosensors and Bioelectronics. 2021. Vol. 192. 113494. https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113494

- Ghazzy A., Nsairat H., Said R., et al. Magnetic Iron Oxide-Based Nanozymes: From Synthesis to Application // Nanoscale Advances. 2024. Vol. 6 (6). P. 1611–1642. https://doi.org/10.1039/D3NA00903C

- Jiang B., Duan D., Gao L., et al. Standardized Assays for Determining the Catalytic Activity and Kinetics of Peroxidase-like Nanozymes // Nature Protocols. 2018. Vol. 13 (7). P. 1506–1520. https://doi.org/10.1038/s41596-018-0001-1