Каталитическая активность цеолитов, модифицированных ионами платины и кобальта, в селективном окислении СО в присутствии водорода

Гараева А.Т., Кротова И.Н.

Студентка, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: garaeva_aleksandra_0@mail.ru

Селективное окисление монооксида углерода (CO-PROX) в присутствии водорода является эффективным способом очистки водорода для топливных элементов. Разработка высокоэффективных катализаторов с пониженным содержанием платины для этого процесса остается актуальной задачей. Цеолиты, модифицированные катионами переходных металлов, являются перспективными катализаторами для этих процессов, среди них особый интерес представляют цеолиты, содержащие ионы Со и Pt.

Монометаллические и биметаллические Pt-Со-модифицированные цеолиты были синтезированы методом последовательной пропитки по влагоемкости цеолитов из водных растворов (NH4)2PtCl6 и Сo(CH3COO)2. Использовали цеолиты разной морфологии и разного отношения SiO2/Al2O3: ZSM-5, ZSM-23 и ЦВМ. При синтезе биметаллических образцов порядок введения металлов варьировали. Все Pt-содержащие композиты дополнительно восстанавливали водородом при температуре 170оС. Содержание Pt (0.2% масс.) контролировали методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Каталитическую активность тестировали в реакции CO-PROX (реакционная смесь: 1% СО, 1% О2, 49% Н2, 49% Не) при температурах 50-210°С.

По данным СЭМ Со и Pt, в основном, равномерно распределены по поверхности образцов. По данным РФЭС электронное состояние металлов меняется в биметаллических системах по сравнению с монометаллическими образцами.

Таблица 1. Конверсия СО при 90оC (Х90), максимальная конверсия СО (Xmaх) и температура ее достижения (Тmax) для PtCo-образцов

| Катализатор | Si/Al | Порядок введения | Х90*, % | Xmaх, % | Tmax, оС | ∆Т100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt/Co/ZSM-23 | 42 | 1-Со, 2-Pt | 33 | 98 | 130 | - |
| Со/Pt/ZSM-23 | 42 | 1-Pt, 2-Co | 31 | 92 | 130 | - |
| Pt/Co/ZSM-5 | 15 | 1-Со, 2-Pt | 61 | 98 | 130 | - |
| Со/Pt/ZSM-5 | 15 | 1-Pt, 2-Co | 23 | 99 | 130 | - |
| Pt/Co/ZSM-5 | 28 | 1-Со, 2-Pt | 85 | 100 | 110 | 110-130 |
| Со/Pt/ZSM-5 | 28 | 1-Pt, 2-Co | 60 | 100 | 100 | 100-130 |
| Pt/Co/ЦВМ | 20 | 1-Со, 2-Pt | 100 | 100 | 90 | 90-130 |
| Со/Pt/ЦВМ | 20 | 1-Pt, 2-Co | 100 | 100 | 90 | 90-110 |

*- первый цикл нагревания

Существенную роль в активности синтезированных образцов играет используемый цеолит. Из данных таблицы 1 видно, что катализаторы на основе цеолита ЦВМ проявляют большую активность по сравнению с аналогичными образцами на основе ZSM-5 и ZSM-23, 100% конверсия СО на них достигается при более низких температурах. Кроме того, порядок введения катионов металла в них также влияет на каталитическую активность. Катализатор Pt/Co/ЦВМ, приготовленный введением платины на поверхность ЦВМ, предварительно модифицированную ионами кобальта, обеспечивает наиболее широкий температурный интервал 100% конверсии СО (∆Т100) 90–130 °С в низкотемпературной области.

Работа выполнена при поддержке Программы развития МГУ.