Биметаллические Pd-Mo каталитические системы для селективного гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта

Ильинская К.С.1, Мельников Д.П.1, Шестеркина А.А.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет Химической технологии и экологии, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ilinskaya.ksusha@mail.ru

Актуальность исследования обусловлена возрастающей потребностью в фурфуриловом спирте, который является ценным сырьем для производства термостойких фурановых смол, а также для нефтеперерабатывающей отрасли и электронной промышленности [1]. Одним из перспективных способов получения фурфурилового спирта является каталитическое гидрирование фурфурола. Большинство каталитических систем, применяемых в настоящее время в процессах гидрирования, это материалы на основе дорогостоящих благородных металлов, которые имеют ряд существенных недостатков, в числе которых высокое массовое содержание благородных металлов, что существенным образом отражается на их высокой стоимости, а также быстрая дезактивация, что приводит к сокращению времени их использования. В связи с этим разработка эффективных каталитических систем с низким содержанием благородного металла – палладия - для селективного гидрирования фурфурола до фурфуриловый спирт является важной научно-практической задачей.

Целью настоящей работы являлся синтез биметаллических Pd-Mo катализаторов, с низким содержанием благородного металла до 0.5 масс.%, нанесенных на оксидные носители различной природы и исследование каталитических свойств в реакции гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта.

Синтез двух серий катализаторов (монометаллических Pd и биметаллических Pd-Mo) осуществляли методом пропитки по влагоемкости коммерческих носителей γ-Al2O3, ZrO2, SiO2. Содержание палладия в синтезированных образцах составляло 0,2 и 0,5 масс. %, при этом мольное соотношение Mo:Pd во всех биметаллических катализаторах поддерживалось равным 2. Текстурные характеристики синтезированных катализаторов изучались с помощью низкотемпературной адсорбции азота, а дисперсность и средний размер оценен с помощью импульсной хемосорбции CO. Восстановительная способность образцов была исследована методом термопрограммированного восстановления водородом. Методами электронной микроскопии была изучена морфология катализаторов.

Таким образом, в настоящем исследовании были изучены физико-химические и каталитические свойства синтезированных моно- и биметаллических катализаторов в зависимости от содержания активных компонентов и природы носителя.  Установлено, что катализатор 0,2%Pd-Mo/ZrO2 проявляет высокую каталитическую активность среди всех нанесенных систем в реакции жидкофазного гидрирования (150 °C, 2 МПа H2, 2 ч), обеспечивая конверсию фурфурола 81% и селективность по фурфуриловому спирту 86%. Показано, что увеличение содержания палладия до 0,5% приводит к снижению конверсии фурфурола вследствие роста среднего размера металлических наночастиц, что приводит к сокращению числа доступных активных центров.

В ходе исследования показано, что модифицирование палладиевых катализаторов молибденом позволяет достичь высокой селективности в отношении термодинамически менее выгодного фурфурилового спирта при низком содержании благородного металла. Полученные данные имеют практическую значимость для создания перспективных промышленных процессов переработки биомассы в рамках биоэкономики.

Литература

- Bedda K., Zahaf B. Treatment of Spindle Distillate with Furfural and n-Heptane for the Production of Light Lubricating Oils //Petroleum & Coal. – 2024. – Т. 66. – №. 4.