Ni/ZrO2SiO2 в углекислотной конверсии метана: влияние модификации CeO2

Шапурко Л.Э., Локтева Е.С.

Студентка, 1 курс магистратуры

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: shapurko.l.e@mail.ru

Реакция углекислотной конверсии метана (УКМ) позволяет перерабатывать два парниковых газа, метан и углекислый газ, в синтез-газ с соотношением СО:Н2=1:1, подходящий для получения формальдегида, уксусной кислоты, высших альдегидов [1].

В данной работе выявлено влияние модификации диоксидом церия, способным окислять углеродные отложения, на каталитические свойства в УКМ никеля (8 масс.%), нанесенного влажной пропиткой на SiO2ZrO2 (обозначен ZrSiOx, 20 масс.% ZrO2). Физико-химические свойства образцов приведены в табл.1, результаты тестирования в УКМ (750 °С, подача смеси 33%CH4/67%N2 – 20.9 мл/мин и CO2 – 8.4 мл/мин) – на рис. 1.

Таблица 1. Физико-химические свойства катализаторов

| Образец | Sуд., м2/г | dпор, нм | Атомные отношения (РФЭС) |  |  | Атомные отношения (в объёме, расчет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ni/Si | Ni/Zr | NiO/Ni2+* | Ni/Si | Ni/Zr |
| Ni/ZrSiOx | 245 | 3 | 0.24 | 0.6 | 1.56 | 0.11 | 0.91 |
| Ni/CeZrSiOx | 210 | 3 | 0.42 | 1.08 | 2.57 | 0.12 | 1 |

*Ni2+ - в составе сложных оксидов или гидроксида (для Ni2p3/2 ЕВ = 856.7-856.8 эВ) или в составе NiO 
(EB = 854.4-854.8 эВ).

Как видно из рис.1, начальная конверсия метана на обоих катализаторах одинаковая, однако Ni/ZrSiOx быстро дезактивируется, в то время как Ni/CeZrSiOx в течение 7 ч в потоке сохраняет высокую активность. Конверсия СО2 в присутствии модифицированного образца значительно выше. По данным адсорбционного метода (Autosorb-1, Quantachrom), добавление церия снижает Sуд. Метод РФЭС (Axis Ultra DLD, Kratos) показал, что поверхность Ni/CeZrSiOx  сильнее, чем  поверхность Ni/ZrSiOx, обогащена никелем по сравнению с объемом; на ней выше также соотношение NiO/Ni2+, что обеспечивает повышенную каталитическую активность и стабильность.

Рисунок 1. Конверсия CH4 и CO2 в реакции УКМ при температуре 750 °С.

Таким образом, модификация оксидом церия позволила предотвратить дезактивацию катализатора Ni/ZrSiOx в реакции УКМ за счет обогащения поверхности никелем в активной форме и предотвращения формирования углеродных отложений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственной программы АААА-А21-121011990019-4 «Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ».

Авторы выражают благодарность Программе развития МГУ.

Литература

1. Крючков М.Д., Куликов Л.А., Максимов А.Л. Углекислотная конверсия метана: основы низкоуглеродной стратегии получения синтез-газа и водорода (обзор) // Журнал прикладной химии. 2024. Т. 97. №11-12. C. 724-751.