Синергетический эффект в системах GdCoxFe1-xO3 при конверсии биосинтез-газа в углеводороды C2–C4

Бородина Е.М.1, Шешко Т.Ф.1, Крючкова Т.А. 1, Зверева И.А.2

Аспирант, 4 год обучения

1Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, факультет физико-

математических и естественных наук, кафедра физической и коллоидной химии,

Москва, Россия

2Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: borodina.elizaveta@bk.ru

Каталитическая конверсия биосинтез-газа рассматривается как одно из перспективных направлений развития устойчивых химических технологий, ориентированных на переработку возобновляемого углеродсодержащего сырья. [1] Биосинтез-газ содержит повышенные количества CO2 (10–35 об.%), что существенно влияет на кинетику гидрирования и селективность процессов. В этой связи особый интерес представляет разработка катализаторов, способных эффективно активировать как CO, так и CO2 с образованием легких олефинов (C2–C4), востребованных в нефтехимии. [2] Перовскитоподобные оксиды состава ABO3, обладающие смешанной электронной и кислородно-ионной проводимостью и способностью к формированию кислородных вакансий, являются перспективными системами для решения данной задачи. [3]

В настоящей работе исследованы сложные перовскитные оксиды состава        GdCoxFe1–xO3 (x = 0; 0,2; 0,5; 0,8; 1) в реакции гидрирования синтез-газа, обогащенного CO2, с целью установления корреляций между составом, структурой, кислородной нестехиометрией и каталитическими характеристиками. Образцы синтезированы с помощью золь-гель технологии и охарактеризованы методами РФА, РФЭС, ИК-спектроскопии, БЭТ, ТПВ H2 и йодометрического титрования.

Установлено, что каталитические свойства GdCoxFe1–xO3 определяются совокупностью факторов: составом B-позиции, степенью кислородной нестехиометрии, соотношением B2+/B3+ и восстановительными характеристиками. Уменьшение доли кобальта повышает активность в отношении CO2, увеличение — усиливает превращение CO. Максимальная селективность по легким олефинам достигается при эквимолярном содержании Fe и Co, что подтверждает ключевую роль синергетического взаимодействия переходных металлов и оптимального числа кислородных вакансий в формировании активных центров.

Предполагается, что центрами адсорбции CO и CO2 являются фрагменты Gd–O–B и Gd–VO–B, где VO — кислородная вакансия, а центрами активации водорода — фрагменты B–O. Железо способствует протеканию обратной реакции сдвига водяного пара, генерируя CO из CO2, тогда как кобальт ускоряет гидрирование CO и формирование углеводородных фрагментов. При оптимальном соотношении Fe/Co реализуется наиболее эффективный механизм роста углеродной цепи с образованием легких олефинов.

Литература

1. Gonçalves dos Santos R., Alencar A.C. Biomass-derived syngas production via gasification process and its catalytic conversion into fuels by Fischer Tropsch synthesis: A review // Int. J. Hydrogen Energy. 2020. V. 45. № 36. P. 18114.

2. Weber D., He T., Wong M., Moon C., Zhang A., Foley N., Ramer N.J., Zhang C. Recent Advances in the Mitigation of the Catalyst Deactivation of CO2 Hydrogenation to Light Olefins// Catalysts. 2021. V. 11. P. 1447.

3. Hou Y., Wang X., Chen M., Gao X., Liu Y., Guo Q. Sr1-xKxFeO3 Perovskite Catalysts with Enhanced RWGS Reactivity for CO2 Hydrogenation to Light Olefins// Atmosphere. 2022. V. 13. P. 760.