Селективное гидрирование этиллевулината до γ-валеролактона на Ni-содержащих катализаторах

Жалсабон Д. Б.1, Мельников Д.П.1, Шестеркина А.А.2

Студент, 4 курса бакалавриата

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, факультет Химической технологии и экологии, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: delya.zhalsabon@yandex.ru

Разработка высокоактивных катализаторов для процесса селективного гидрирования этиллевулината до γ-валеролактона представляет собой важную научно-практическую задачу, актуальность которой обусловлена растущим интересом в концепции глубокой переработки возобновляемого биосырья в ценные химические продукты. γ-валеролактон в этом случае представляет особый интерес, поскольку находит широкое применение качестве зеленого растворителя, а также сырья для получения жидких углеводородных топлив и топливных добавок, который хорошо смешивается с бензином, улучшая антидетонационные свойства [1]. Традиционно гетерогенными катализаторами для гидрирования эфиров являются системы на основе благородных металлов, таких как Pd, Pt, Ru, Rh с содержанием металла до 5 масс.%, а также системы на основе хромита Cu и Zn (катализаторы Адкинса), которые эффективны лишь при высоких температурах реакции 200 – 300 ºС и давлении водорода около 20 МПа.

Таким образом, целью работы являлось создание эффективных нанесенных моно- и биметаллических катализаторов на основе наночастиц никеля для селективного гидрирования этиллевулината до γ-валеролактона и исследование зависимости каталитической активности катализатора от состава катализатора и природы носителя.

В рамках исследования была синтезирована серия моно- и биметаллических нанесенных Ni-содержащих катализаторов на коммерческие оксидные носители TiO2 и γ-Al2O3 методом пропитки по влагоёмкости. Содержание Ni и Cu в образцах составляло 15 масс.% и 5 масс.%, соответственно. Синтезированные образцы были охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа, таких как РФА, адсорбция азота, СЭМ и ТПВ-Н2.

В ходе исследований было установлено, что биметаллический катализатор 15Ni-5Cu/TiO2 обеспечивает селективность образования γ-валеролактона 98 % при конверсии этиллевулината 44 % в процессе жидкофазного гидрирования молекулярным водородом при 180 °C и давлении Н2 30 атм за 2 часа проведения реакции. Использование в качестве носителя оксида алюминия γ-Al2O3 сопровождалось повышением конверсии, но резким снижением селективности, что, вероятно, обусловлено выраженными кислотными свойствами носителя. Также выявлено синергетическое взаимодействие Ni и Cu в составе биметаллического катализатора, что приводит к улучшению каталитических свойств в гидрировании этиллевулината.

Практическая значимость результатов данного исследования обусловлена созданием перспективных, экономически доступных и "зеленых" катализаторов превращения биодоступного сырья, что позволит создать задел к замене токсичных хромсодержащих коммерческих катализаторов, а также дорогостоящих катализаторов на базе благородных металлов (с содержанием металла до 5 масс.%) для получения высокоэнергетических топлив и ценных химических веществ.

Литература

- Wettstein S. G., Alonso D. M., Chong Y., Dumesic J. A. Production of levulinic acid and gamma-valerolactone (GVL) from cellulose using GVL as a solvent in biphasic systems // Energy & Environmental Science. – 2012. – Vol. 5, iss. 8. – P. 8199-8203. – DOI: 10.1039/c2ee22111j