Гидродеоксигенация эвгенола в присутствии Ru-содержащих катализаторов на основе природных алюмосиликатов

Климовский В.А., Засыпалов Г.О., Абрамов Е.С., Глотов А.П.

Студент, 2 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: vovan.klimovsky@gmail.com

Истощение традиционных запасов углеводородов определяет необходимость поиска возобновляемых источников углеродсодержащего сырья. Переработка лигноцеллюлозной биомассы является перспективным направлением, ввиду её доступности и широкой распространенности. Мгновенный пиролиз позволяет получать из биомассы жидкий продукт (бионефть) с выходом до 75%. Бионефть характеризуется высоким содержанием кислорода, поэтому имеет низкую (18-20 МДж/кг) теплотворную способность, высокую вязкость, коррозионную активность и полимеризуется при хранении. Гидродеоксигенация (ГДО) с использованием селективных катализаторов позволяет получать из бионефти компоненты моторных топлив и мономеры с высокой добавленной стоимостью.

В качестве модельных соединений бионефти часто рассматривают фенол, анизол, гваякол, эвгенол и др. Наиболее эффективными катализаторами ГДО считаются бифункциональные системы, на гидрирующих центрах которых происходит насыщение двойных связей C=C, а на кислотных – гидрогенолиз связей C-O. Благородные металлы (Ru, Pt, Pd) проявляют высокую активность в реакциях гидрирования, а использование в качестве носителя цеолитов и алюмосиликатов обуславливает наличие кислотных центров на поверхности катализатора. Перспективными носителями являются мезопористые алюмосликаты, в частности галлуазит, ввиду его уникальных свойств и доказанной эффективности в катализе [1].

В данной работе были синтезированы Ru-содержащие катализаторы на основе алюмосиликатных нанотрубок галлуазита (чистых и предварительно деалюминированных серной кислотой). Активную фазу наносили методом пропитки. Исследование активности катализаторов проводили в модельной реакции ГДО эвгенола в стальных автоклавах при температурах 180-220℃, давлении 3-6 МПа, с использованием воды в качестве растворителя.

Установлено, что предварительное деалюминирование галлуазита привело к повышению активности Ru-содержащих катализаторов в ГДО эвгенола. Кроме того, повышение силы и концентрации кислотных центров на поверхности носителя повлияло на маршрут протекания ГДО. В случае образца на основе чистого галлуазита основной реакцией было насыщение ароматического кольца с образованием 2-метокси-4-пропилфенола (селективность 78,5%), а при использовании более кислого носителя активно протекали реакции гидрогенолиза связей C-O с образованием пропилциклогексана и 4-пропилциклогексанола (с селективностью 42,4% и 19,5% соответственно). Дополнительно были проведены квантово-химические расчеты методом G4 для определения термодинамических свойств всех участников реакционной сети. Установленные маршруты превращения эвгенола согласуются с результатами термодинамического анализа.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-79-00013, https://rscf.ru/project/25-79-00013/.

Литература

1. Zasypalov G. et al. Hydrodeoxygenation of guaiacol over halloysite nanotubes decorated with Ru nanoparticles: Effect of alumina acid etching on catalytic behavior and reaction pathways // Appl. Catal. B. – 2024. – Т. 342. – С. 123425.