Влияние предобработки CO на активность Pt-CrOx-ZrO2/SiO2 в неокислительном дегидрировании пропана

Ужуев И.К.

Студент, 6 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: uzhuev2003@mail.ru

Адсорбционно-индуцированная сегрегация представляет собой эффективный метод направленного управления структурой поверхности и каталитическими свойствами платиновых систем. Явление заключается в миграции атомов одного из компонентов сплава к поверхности под влиянием адсорбированных молекул с высокой теплотой адсорбции [1]. Для сплавов платины состав поверхности может быть целенаправленно изменен под влиянием адсорбции CO. Дополнительно, CO может выступать восстановителем окисленных форм металла. В настоящей работе этот подход применен для повышения активности системы Pt-CrOx-ZrO2/SiO2 в реакции неокислительного дегидрирования (НДП).

В качестве носителя использовали SiO2, полученного прокаливанием рисовой шелухи при 600°С. Катализатор 1PtCrZr/SiO2-i, (1 масс.% Pt), готовили методом пропитки CrOx-ZrO2/SiO2 раствором H2[PtCl6] с последующим высушиванием и прокаливанием. Содержание хрома во всех образцах было 9 масс.% в расчете на стехиометрию Cr2O3; мольное соотношение Cr:Zr составляло 0.8.

Физико-химические свойства катализаторов исследовали методами ИК-спектроскопии, ПЭМ, РФА, ТПВ-H2. Обработку CO проводили in situ непосредственно перед каталитическим экспериментом в потоке 30 % CO/N2 в течение 1 часа при температурах 50 или 250°С. НДП проводили  в проточном реакторе с неподвижным слоем катализатора при температурах 500 – 600°С (40 об.% C3H8- 60 об.% N2) [2].

Исследование поверхности методом РФЭС показало, что в исходном катализаторе платина находится преимущественно в состоянии Pt2+. Предварительная обработка образца в атмосфере CO привела к повышению доли Pt0 до 20 и 56% при обработке CO при 50 и 250°С соответственно. В образцах после катализа доля Pt0 составляет 93%.

Обработка CO привела к изменениям активности 1PtCrZr/SiO2-i в НДП (Рис. 1). Обработка CO при 250°С обеспечила повышение конверсии пропана до примерно 11%. Предварительная обработка катализатора СО существенно сказалась на селективности образования пропилена. При 500 и 550 °C она оставалась стабильной во времени и превышала 85 %. При температуре реакции 600°С обработка СО привела к повышению начальной селективности по пропилену с 60 до 85%.

Рис. 1. Зависимость конверсии пропана и селективности образования пропилена 
(◼︎ - 500, ● - 550, ▲ - 600 °C) от времени для 1PtCrZr/SiO2-i: без обработки (А), с обработкой CO при 50°C (Б) и 250°C (В).

Литература

1. S. Zafeiratos, S. Piccinin, D. Teschner, Alloy catalysts: from concepts to general design rules // Catalysis Science & Technology. 2012, v. 2, № 9. p. 1787-1801.

2. E.V. Golubina, I.Y. Kaplin, A.V. Gorodnova, E.S. Lokteva, O.Y. Isaikina, K.I. Maslakov. Non-Oxidative Propane Dehydrogenation on CrOx-ZrO2-SiO2 Catalyst Prepared by One-Pot Template-Assisted Method// Molecules 2022, v. 27, p. 6095.