Перегруппировка оксима циклогексанона в капролактам на силикалитных катализаторах

Стругов Р.А., Курманова М.Д., Енбаев З.С., Попов А.Г.

Студент, 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: roman.strugov@chemistry.msu.ru

Капролактам (CPL) – важный полупродукт в химической промышленности, использующийся для получения полиамидных волокон и пластмасс, таких как капрон, нейлон, полиамид. Производство капролактама находится в центре внимания научного сообщества последние три десятилетия, активно исследуются подходы к синтезу для удовлетворения промышленных нужд, учитывая современные экологические нормы.

В промышленных масштабах капролактам получают из циклогексаноноксима посредством перегруппировки Бекмана в жидкой фазе. Процесс катализируется концентрированной серной кислотой, в результате чего в качестве побочного продукта образуется сульфат аммония. Наряду с высоким коррозионным потенциалом реакционной среды в присутствии столь агрессивного агента как концентрированная серная кислота, это является основным недостатком процесса, используемого в промышленности. Исследования последних десятилетий в этой области были сосредоточены на альтернативных подходах, в частности, на проведении каталитического процесса с более мягкими кислотными агентами. Одним из наиболее перспективных аналогов стало использование гетерогенных катализаторов, таких как цеолиты и силикалиты, обладающих достаточным кислотным потенциалом для проведения реакции в газовой фазе. Помимо исследований влияния силы кислотных центров и оптимизации условий реакции, ключевой темой исследований стало уточнение расположения реакционных центров в перегруппировке Бекмана, а также их контролируемое создание в дефектной структуре цеолитов. [1,2]

В данной работе были исследованы катализаторы на основе силикалита-1 (структурный тип MFI), полученные методом гидротермального синтеза с последующей щелочной обработкой. Были изучены тенденции к образованию/залечиванию дефектов кристаллической структуры различных видов в зависимости от концентрации и природы щелочного агента. Формирование структуры MFI было подтверждено методом РФА. Морфологию силикалита-1, свежесинтезированного и после щелочных обработок, исследовали с помощью СЭМ. Изучение дефектных центров силикалита, которые представляли собой силанольные группы различного строения, проводили методом ИК-спектроскопии. Полученные серии катализаторов были испытаны в газофазной реакции получения капролактама из циклогексаноноксима. Результаты экспериментов позволили уточнить влияние природы и концентрации дефектов структуры силикалита на конверсию и селективность реакции, а также на стабильность работы катализаторов в течение экспериментов.

Исследования фазового состава и морфологии образцов выполнены при финансовой поддержке национального проекта "Наука и университеты"

Литература

- Kumar, R., Shah, S., Paramita Das, P., Bhagavanbhai, G. G. K., Al Fatesh, A., & Chowdhury, B. (2019). An overview of caprolactam synthesis. Catalysis Reviews, 61(4), 516–594.

- Wang, Hai & Qin, Mingyang & Wu, Qinming & Cheng, Dang-Guo & Meng, Xiangju & Wang, Liang & Xiao, Feng-Shou. (2022). Zeolite Catalysts for Green Production of Caprolactam. Industrial & Engineering Chemistry Research. 62.