Постметаллоценовые комплексы металлов 3 и 4 групп с бисфенолятными лигандами ONO-типа в катализе полимеризации олефинов

Стешенко Д.А., Горюнов Г.П., Уборский Д.В., Воскобойников А.З.

Специалитет, 6 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: dmitrii.steshenko@chemistry.msu.ru

Тридентатные бисфенолятные лиганды ONO-типа, содержащие центральный пиридиновый донор и два фенолятных анионных донора, при координации к переходному металлу формируют два 8-членных металлоцикла с C₂-симметрией, обеспечивая высокую термическую стабильность и изоселективность в полимеризации α-олефинов [1–3]. В ряде патентов нашей лаборатории и компании ExxonMobil подробно описаны комплексы циркония и гафния с данными лигандами, продемонстрировавшие выдающиеся каталитические характеристики [1].

Особый интерес представляет расширение данной лигандной платформы на скандий — металл 3 группы. Скандиевые прекатализаторы с ONO-лигандами способны катализировать сополимеризацию этилена с сопряжёнными диенами (1,3-бутадиеном) [2] — промышленно значимую, но трудноосуществимую реакцию. Образующиеся сополимеры содержат 1,2-циклопентановые звенья вдоль полимерной цепи, что позволяет контролировать кристалличность материала. Кроме того, Sc-катализаторы совместимы с алюминийорганическими агентами передачи цепи, что открывает возможность in-chain функционализации сополимеров в одном реакторе [2].

Ключевой проблемой при работе со Sc-прекатализаторами является деструктивное действие свободного триметилалюминия (ТМА), содержащегося в стандартном метилалюмоксане (МАО): ТМА алкилирует связи M–O и M–N в лигандном окружении, разрушая активные центры [3]. Решением стала разработка МАО без свободного алкилалюминия: ионного МАО (I-MAO), получаемого обработкой МАО октаметилтрисилоксаном (OMTS) с последующим термолизом, и фторированного МАО (F-MAO) [3]. Для Zr-прекатализатора с ONO-лигандом при сополимеризации этилена/1-октена активность с I-MAO составила ~10⁶ г/(ммоль·ч), тогда как с F-MAO — менее 120 г/(ммоль·ч) [3]. Для прекатализаторов Sc I-MAO показал значительно более эффективную активацию [3].

Помимо скандия, нами были синтезированы и исследованы титановые комплексы с ONO-лигандами. Получение активных прекатализаторов на основе всех трёх металлов 4 группы (Ti, Zr, Hf) в рамках одной лигандной платформы является редким примером в постметаллоценовой химии и позволяет систематически изучать влияние природы центрального атома на активность, селективность и микроструктуру получаемых полимеров. Таким образом, бисфенолятные лиганды ONO-типа представляют собой уникальную универсальную платформу для металлов 3 и 4 групп, которая в сочетании с модифицированными алюмоксановыми активаторами расширяет спектр доступных полиолефиновых продуктов (изотактический ПП, ЛПЭНП, сополимеры этилен–диен) при промышленно приемлемых скоростях производства.

Литература

1. Zabula A.V., Dupper T., Titone M.E. et al. // WO 2024/253829 A1. 2024.

2. Zabula A.V., Dupper T., Titone M.E. et al. // WO 2024/167619 A1. 2024.

3. Luo L., Canich J.A.M., Zabula A.V., Le K. // WO 2024/253830 A1. 2024.