Селективное гидрирование диенов в присутствии Ni-Mo-сульфидных катализаторов на основе структурированного мезопористого силиката HMS

Дай Сыцзин, Таланова М.Ю, Вутолкина А.В.

Аспирант, 4 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: sijingdai63@gmail.com

Ключевым процессом в производстве «чистых» топлив является процесс гидроочистки. Однако использование традиционных Co(Ni)Mo(W)S/Al2O3 катализаторов гидроочистки вызывает чрезмерное гидрирование олефиновых углеводородов и приводит к получению алканов, что, в свою очередь, приводит к значительной потере октанового числа гидрогенизата[1]. Полимеризация диенов приводит к преждевременному закоксовыванию катализатора, поэтому селективное гидрирование диенов до моноолефины является актуальной задачей. Актуальным является разработка катализатора на основе сульфидов переходных металлов, позволяющего проводить  комплексную переработку бензина каталитического крекинга, сочетающую в себе и процессы удаления сернистых соединений, и  частичного гидрирования диенов до моноолефинов с целью сохранения октанового числа.

В настоящей работе были синтезированы, охарактеризованы биметаллические Ni-Mo-S катализаторы на основе мезопористых оксидов кремния структурного типа HMS. Каталитические свойства систем были изучены при гидрировании октадиена-1,7 и гексадиена-1,5 как модельных компонентов БКК (Рис. 1).

Рис. 1. Схема гидрирования 1,5-гексадиен и 1,7-октадиена на катализаторах NiMoS/HMS. Зависимость селективности по моноенам от конверсии субстратов.(H2 5Мпа [Субстраты]/Кат=200/1,Т=220-320℃)

Определены конверсии субстратов и селективность по образующимся алкенам в зависимости от температурах и времени. Установлено, что для гексадиена-1,5- за 2ч при 240 °C конверсия достигает 85%, а селективность по гексенам 75%. Для октадиена-1,7 при 260 °C за 2 ч конверсия составила 85%, а селективность по октенам -почти 80%.

Работа выполнена в рамках государственного задания Нефтехимия и катализ. Рациональное использование углеродсодержащего сырья (госбюджет, раздел 0110, номер ЦИТИС 121031300092-6).

Литература

1. Glotov A., Vutolkina A., Pimerzin A., Vinokurov V. Enhanced HDS and HYD activity of sulfide Co-PMo catalyst supported on alumina and structured mesoporous silica composite // Catal. Today. 2021. V. 377. P.82–91.