Разработка прототипа лекарственной формы на основе наночастиц конъюгата паклитаксела с биотином, содержащего стимул-чувствительный линкер

Бейгуленко Д.В.,1 Казакова Е.С.,1 Ковшова Т.С.,1 Кочетков К.А.1,2

Аспирант, 4 год обучения

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: beigulenkodm@gmail.com

Инкапсуляция гидрофобных противоопухолевых лекарственных веществ (ЛВ) в состав коллоидно-стабильных наночастиц (НЧ) является известным подходом к созданию лекарственных форм (ЛФ), способных существенно повышать кажущуюся растворимость химиотерапевтических агентов в водных средах. Однако недостатком таких нанопрепаратов зачастую является низкое содержание ЛВ в составе НЧ, поскольку большая часть их массы представлена материалом-носителем (белки, синтетические полимеры и др.). Как следствие требуется введение больших доз подобных нанопрепаратов для достижения требуемой терапевтической концентрации ЛВ. Это в свою очередь может приводить у пациентов к проявлению токсических эффектов, ассоциированных с материалом-носителем, [1]. По этим причинам представляется перспективным создание НЧ на основе амфифильных производных химиотерапевтических агентов, способных к самоорганизации в водных средах.

Ранее нашей группой был получен конъюгат паклитаксела (широко используемого в клинической практике ингибитора митоза), с биотином — водорастворимым витамином, принимающим активное участие в ряде метаболических процессов и, как следствие, активно потребляющимся опухолевыми клетками. Установлено, что конъюгат 1 мог формировать узкодисперсные НЧ в водном растворе стабилизатора — поливинилового спирта [2]. Они обладали необходимой коллоидной стабильностью в среде, моделирующей плазму крови, а также низкой гемолитической активностью. Однако учитывая, что в конъюгате 1 биотин непосредственно присоединён к PTX, возможность высвобождения химиотерапевтического агента из такого гибридного соединения оставалась неясной. Эту проблему оказалось возможным решить путём включения в структуру конъюгата стимул-чувствительного линкера, представляющего собой группу, связывающую ЛВ с вектором, способную расщепляться под воздействием определённого фактора внутри опухолевой клетки и приводить к высвобождению химиотерапевтического агента. Настоящее исследование посвящено разработке прототипа ЛФ на основе конъюгата 2, содержащего стимул-чувствительный тиоэфирный линкер.

Рис. 1. Структуры конъюгатов паклитаксела с биотином

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 25-73-00018.

Литература

1. Halwani A. A. Development of Pharmaceutical Nanomedicines: From the Bench to the Market //Pharmaceutics. 2022. Vol. 14. №. 1. P. 106.

2. Beigulenko D. V. et al. Evaluation of self-assembling properties of paclitaxel-biotin conjugates // Nano-Struct Nano-Objects. 2024. Vol. 40. P. 101375.