Синтез квантовых точек серы в водных растворах бромида цетилтриметиламмония и бета-циклодекстрина

Зарафутдинова З.Р., Хайруллин А.Р., Зиятдинова А.Б., Журавлева Ю.И., Амиров Р.Р.

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: zrzarafutdinova@kpfu.ru

В последнее время большой интерес со стороны исследователей привлекают квантовые точки (КТ) – нульмерные наноматериалы на основе неорганических соединений с уникальными свойствами. Наличие металлов в составе КТ ограничивает их применение в биологических областях. Большее внимание вызывают КТ на основе неметаллов, среди которых особое место занимает сера.

Удобным способом синтеза КТ является самопроизвольное окисление серы в щелочной среде кислородом воздуха. В качестве стабилизирующей среды в литературе в основном используют растворы полиэтиленгликоля. Однако больший интерес в этом плане представляют молекулы, формирующие в растворе организованные структуры с областями разной полярности. К таким дифильным соединениям относятся, например, мицеллообразующие ПАВ и молекулы-макроциклы. Ранее эффективность стабилизации КТ с помощью ПАВ была показана нами в [1]. В данной работе в качестве стабилизаторов КТ нами были опробованы бромид цетилтриметиламмония (CTAB), содержащий 16 углеродных атомов в алкильной цепи, и β-циклодекстрин (ЦД) – циклический олигомер из 7 остатков глюкозы.

CTAB – катионный ПАВ, образующий в водных растворах мицеллы с гидрофобной областью из алкильных радикалов и гидрофильной части из положительно заряженных головных групп. За счет лабильного равновесия между мономерами ПАВ и их агрегированными структурами может достигаться стабилизация КТ, содержащих гидрофобное полимерное ядро из серы и отрицательно заряженную поверхность. Взаимодействие положительно заряженных атомов азота CTAB с функциональными кислородсодержащими группами КТ обеспечивает дополнительный электростатический вклад в стабилизацию КТ.

В отличие от CTAB, молекулы ЦД имеют жесткую макроциклическую структуру с гидрофобной полостью и гидрофильной поверхностью. Стабилизация КТ главным образом происходит за счет формирования множественных водородных связей гидроксильных групп обода ЦД с поверхностью КТ. Наличие полости в составе ЦД позволяет дополнительно связывать молекулы «гостей», включая алкильные цепи ПАВ. Поэтому КТ, стабилизированные с помощью ЦД, можно рассматривать как перспективные функциональные материалы, сочетающие способность к люминесценции и молекулярному распознаванию.

В данной работе были получены КТ серы в водных растворах CTAB, ЦД и их смесей. Синтез проводился при температуре 70 °С и постоянном перемешивании. Было исследовано влияние времени нагрева (от 1 до 12 ч), количества стабилизатора, добавок пероксида водорода (агента травления) на интенсивность фотоэмиссии полученных КТ. В ходе работы были установлены оптимальные условия для синтеза фотолюминесцентных КТ серы в водных растворах.

Работа выполнена при поддержке гранта на осуществление фундаментальных и поисковых исследований в научных и образовательных организациях, предприятиях и организациях реального сектора экономики Республики Татарстан.

Литература

1. E. T. Gaifullina, A. G. Shmelev, R. М. Gataullina, Z. R. Zarafutdinova, Т. A. Kornev, G. R. Nizameeva, R. R. Zairov, A. B. Ziyatdinova, R. R. Amirov. Sulfur quantum dots stabilized by myristyl trimethylammonium bromide // Opt. Mater. 2024. Vol. 157. P. 116269.