Получение и ионообменные реакции в расплаве слоистых титанониобатов рубидия висмута.

Пузиков И.С., Митрофанова А.В., Фортальнова Е.А.

Студент, 2 курс магистратуры

ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,

Москва, Россия

E-mail: puzikov-is@rudn.ru

Семейство слоистых перовскитоподобных соединений со структурой Диона-Якобсона описывается общей формулой А[An-1BnO3n+1]. В такой структуре позиции A', между слоями перовскитных блоков, занимают однозарядные катионы. Как правило, это ионы щелочных металлов. Катионы в позиции А - часто это ионы Ca2+, Sr2+, Ln3+, Bi3+ - размещаются в перовскитных блоках [An-1BnO3n+1]. В октаэдрических позициях В этих блоков находятся катионы d-металлов. Благодаря наличию в межслоевом пространстве слабосвязанных позиций А фазы Диона-Якобсона вступают в реакции ионного обмена и интеркаляции. В результате таких взаимодействий можно получить новые фазы, обладающие полезными свойствами, такими как высокая каталитическая и фотокаталитическая активности [1]. Материалы на основе таких фаз рассматривают как перспективные для создания эффективных и стабильных перовскитных солнечных элементов [2].

Объекты настоящего исследования - титанониобаты рубидия висмута состава RbBi2Ti2NbO10 - получены по стандартной керамической технологии из стехиометрического количества оксидов висмута(III), титана(IV), ниобия(V). В качестве рубидий содержащего прекурсора был взят нитрат рубидия RbNO3. Для оценки влияния потерь летучего компонента в ходе высокотемпературного синтеза на процесс образования и состав образующихся фаз содержание RbNO3 в исходной шихте последовательно увеличивали от стехиометрического соотношения до двухкратного избытка. Ранее было показано, что введение избытка исходного нитрата рубидия оказывает влияние на процесс образования структуры Диона–Якобсона в ходе твёрдофазного синтеза, а возможность обратимой миграции катионов из позиций А в позиции A является важным свойством, определяющим механизмы реакций ионного обмена для этих фаз в растворах [3].

Активность полученных фаз RbBi2Ti2NbO10 в реакциях ионного обмена исследовали на примере реакции в расплаве LiNO3 в течение 24 часов. Продукты реакции были охарактеризованы комплексом физических и физико-химических методов анализа (РФА, ДТА/ТГ, ИК и КР-спектроскопия, РФСА). Установлено, что катионный обмен Rb+ на Li+ происходит без разрушения структуры исходной фазы во всем концентрационном ряду. Проведено исследование термической устойчивости полученных литий содержащих фаз.

Литература

1. Syrov E. V., Krasheninnikova O. V., Knyazev A. V., Fukina D. G., Suleimanov E. V., Volkova N. S., Gorshkov A. P., Smirnov S. M. Synthesis, structure, and properties of new Dion-Jacobson compounds A’LnNaNb3O10 (A’= Cs, Rb, H; Ln= Nd, Pr) // J. Phys. Chem. Solids. 2021. Vol. 156. P. 110184.

2. Su P., Bai L., Bi H., Liu B., Chen S., Lee D., Yang H., Chen C., Zang Z., Chen J. Interfacial gradient energy band alignment modulation via ion exchange reaction toward efficient and stable methylammonium-free Dion-Jacobson quasi-2D perovskite solar cells // J. Power Sources. 2021. Vol. 506. P. 230213.

3. Mitrofanova A. V., Puzikov I. S., Krutaya M. D., Huang Z., Fortalnova E. A, Safronenko M. G. Phase Formation of Rubidium Bismuth Titanoniobates Based Solid Solutions // Russ. J. Appl. Chem. 2025. Vol. 98, №.6. P. 277-285.