Синтез, кристаллическая структура и люминесцентные свойства моно- и гетерометаллических биядерных дикетонатов РЗЭ Ln2L6

Карпенко Д.А.1, Гончаренко В.Е.2,3, Белоусов Ю.А.1,2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-mail: daniilkarpenko99@gmail.com

Гетерометаллические комплексы, содержащие различные ионы РЗЭ могут быть получены с использованием двух стратегий: термодинамического и кинетического контроля. Кинетический контроль требует использования особых лигандов, и не гарантирует полного разделения лантанидов по позициям, из-за быстропротекающих реакций обмена. Термодинамический контроль основан на использовании систем, содержащих две или более координационный позиции, размеры и количество донорных атомов в которых различны, так одна позиция преимущественно занимается более крупным, а другая более мелким ионом.

Было обнаружено, что пиразол-содержащий дикетон HL (рис. 1) при реакции с гидроксидами лантанидов образует биядерные комплексы Ln2L6 (рис. 2), с двумя координационными позициями, для одной реализуется КЧ = 10, а для другой – КЧ = 8. Такое различие в окружении позиций Ln1 и Ln2 позволило осуществить синтез гетерометаллических комплексов Ln1Ln2L6. Кроме целевой фазы в продуктах реакции были обнаружены комплексы Ln2L5X (X = Cl-, NO3-, CF3COO-), LnL3(H2O)2 и другие, структуры которых также были определены.

Распределение ионов по позициям исследовалось методом РСА монокристаллов, и данными масс-спектрометрии.  В случае использования ионов Eu3+, Sm3+, Tb3+ комплексы демонстрируют интенсивную металл-центрированную эмиссию за счёт эффекта антенной сенсибилизации. Интересно отметить, что люминесцентные свойства комплексов Eu2L6, LaEuL6 и EuLuL6 существенно отличаются.

| Рис. 1. 4,4,4-трифтор-1-(1-метил-1H-пиразол-3-ил)бутан-1,3-дион | Рис. 2. Структура биядерного комплекса Ln2L6 |
| --- | --- |

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №25-13-00399