Сравнение методов получения оксидных систем на основе YCoO3 для процессов конверсии метана в синтез-газ

Петрова Ю.Р. 1,2, Бузоверов М.Е. 1, Гавриков А.В. 1

Студент, 1 курс магистратуры

1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

2Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: yu.p.r@yandex.ru

Кобальтаты редкоземельных элементов (LnCoO3) – сложные оксиды со структурой искаженных перовскитов, которые могут использоваться в качестве предшественников композитов Co/Ln2O3 – катализаторов процессов кислородной и углекислотной конверсии метана (ККМ и УКМ) в синтез-газ – важнейший полупродукт промышленного синтеза. Достоинством таких катализаторов является высокая устойчивость к зауглероживанию. Хотя LnCoO3 активно исследуются в катализе ККМ и УКМ, YCoO3 до сих пор практически не изучался. При этом важным фундаментальным преимуществом соответствующих катализаторов является относительно низкая стабильность перовскитной фазы (что снижает вероятность нежелательного процесса ее ресинтеза) и бóльшая доступность Y в сравнении с большинством другими РЗЭ. С другой стороны, известно, что эффективность композитов Co/Ln2O3 в катализе зависит от метода получения исходных LnCoO3 [1, 2].

Ранее нами был предложен оригинальный метод получения оксидных систем на основе YCoO3 из комплекса [Co(Phen)3][Y(NO3)5] (1, Phen = 1,10-фенантролин) и оптимизированы условия его термообработки для получения продукта с максимальным содержанием YCoO3. В продолжение развития этого метода, в настоящей работе изучена эффективность как прекурсора оксидных систем на основе YCoO3 более простого комплекса [Co(MeCN)6][Y(NO3)5] (2). Показано, что термообработка 2 в оптимальных условиях (Т=900°C, t=6 ч, v=15°C/мин) позволяет получить оксидный продукт с содержанием YCoO3 до 97,5%. Для последующей оценки относительной эффективности катализаторов были синтезированы образцы сравнения – оксидные системы, на основе Y и Co, полученные термообработкой в аналогичных условиях, но с использованием стандартных методов (Таблица 1).

Таблица 1. Зависимость содержания YCoO3 от метода получения

| Содержание YCoO3, масс. % | Метод получения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Золь-гель | Соосаждение |  | В солевом расплаве | Инд. прекурсор |  |
|  |  | NaOH | Na2CO3 |  | 1 | 2 |
|  | 81,8 | 80,2 | 27,8 | 22,1 | 94,9 | 97,5 |

Наибольшее содержание YCoO3 при идентичных условиях термообработки достигается при использовании термолиза индивидуальных прекурсоров 1 и 2, наименьшее – при получении из солевого расплава. Обсуждаются причины различного содержания целевой фазы YCoO3 в зависимости от метода получения.

В дальнейшем планируется исследование полученных оксидных систем как катализаторов реакции ККМ и УКМ.

Литература

1. Gavrikov A. V., Loktev A. S., Ilyukhin A. B., Mukhin I. E., Bykov M.A., Maslakov K. I., Vorobei A. M., Parenago O. O., Sadovnikov A. A., Dedov A. G. Supercritical fluid-assisted modification combined with the resynthesis of SmCoO3 as an effective tool to enhance the long-term performance of SmCoO3-derived catalysts for the dry reforming of methane to syngas // Dalton. Trans. 2022. Vol. 51, №48. P. 18446-18461.

2. Gavrikov A. V., Loktev A. S., Ilyukhin A. B., Mukhin I. E., Bykov M.A., Vorobei A. M., Parenago O. O., Cherednichenko K. A., Sadovnikov A. A., Dedov A. G. Partial oxidation of methane to syngas over SmCoO3-derived catalysts: the effect of the supercritical fluid assisted modification of the perovskite precursor // Int. J. Hydrog. Energy. 2023. Vol. 48, №8. P. 2998-3012.