Изучение термических свойств [Ni(NH3)6]Cl2 в водных растворах и твердой фазе

Звездаков В.Е.1, Фесик Е.В.2, Гусева Е.В.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2МИРЭА-Российский технологический университет, Москва, Россия

3Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Казань, Россия

E-mail: victor.zvezdakov@bk.ru

Проблема получения порошков цветных металлов (меди, серебра, никеля) обусловлена их уникальными свойствами, которые открывают возможности для технологических инноваций в ключевых отраслях. Высокая удельная поверхность и квантово-размерные эффекты наночастиц критически важны для развития современных направлений науки и техники, таких как гибкая электроника, энергетика, промышленность, медицина.

В настоящее время направление фундаментальных исследований заключается в разработке экономичных и масштабируемых методов синтеза, позволяющих контролировать размер и форму частиц, а также решать проблемы их агрегации. Термическое разложение координационных соединений, в частности аммиакатов цветных металлов, представляет собой эффективный и перспективный метод синтеза функциональных оксидных и металлических материалов. Ключевым преимуществом аммиакатов как прекурсоров является сочетание доступности, простоты синтеза и сравнительно низких температур разложения (T <300 °C), что выгодно отличает их от более дорогостоящих металлоорганических соединений. Цель настоящего исследования – изучения термического поведения [Ni(NH3)6]Cl2 в аммиачных водных растворах в автоклавных условиях и твердой фазе с целью получения высокодисперсного порошка никеля.

Показано, что в инертной атмосфере в температурном интервале 30-900 °С соединение устойчиво до 95°С, затем разлагается в три стадии с образованием NiCl2, который выше 600 °С начинает сублимировать. На основании проведенных исследований показано, что возможно восстановление никеля из аммиачно-щелочных растворов в автоклавных условиях (190 °С, 150 мин.), которое осуществляется без дополнительных восстановителей. При этом выход твердой фазы составляет более 97 % и средним размером частиц 640 нм.

Литература

1. Nuru-Deen Jaji;Hooi Ling Lee;Mohd Hazwan Hussin;Hazizan Md Akil;Muhammad Razlan Zakaria; Muhammad Bisyrul Hafi Othman // Nanotechnology Reviews, 2020, No 9: P. 1456–1480. doi:10.1515/ntrev- 2020-0109.

2. Hemalatha, M.; Suriyanarayanan, N.; Prabahar, S. // Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2014, V. 125, Is. 8, P. 1962–1966. doi:10.1016/j.ijleo.2013.09.069.

3. Shen, Yafei; Chen, Mindong; Sun, Tonghua; Jia, Jinping // Fuel, 2015, 159, P. 570–579.

4. Белоусов О. В., Борисовa Р. В., Белоусова Н. В., Зеер Г. М., Романченко А. С. // Журнал неорганической химии, 2021. Т. 66, No 10. C. 1380- 1386. doi: 10.31857/S0044457X21100032

5. Белоусов О.В., Белоусова Н.В., Гризан Н.В., Большакова О.В. // Цветные металлы и минералы - 2018 [Электронный ресурс]: Сб. докладов Десятого международного конгресса, 2018, Красноярск, С.1420 -1423.

6. Коваленко, Н. Л., Рогин Н. Я., Мальчиков Г. Д. // Коорд. химия. - 1985. - Т.11, No 9. - С.1276-1280.

7. Фесик Е. В., Гребнев В. В., Мальчиков Г. Д. // Вест. Сам. ун-та. Естественнонаучная серия. – 2007. – Т. 59, No 9/1. – С. 287–295.

8. Брауэр, Г. Руководство по неорганическому синтезу – М.: Мир, 1985. – Т. 5. – С. 1789.