Направленная модификация анодного материала на основе смешанного фосфата натрия и хрома-ниобия

Безобразова Е.П.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: bezobrli@gmail.com

Дальнейший прогресс в области литий-ионных аккумуляторов, широко востребованных современной энергетикой, сдерживается истощением запасов лития. В связи с этим актуальным направлением становятся натрий-ионные аналоги. Перспективными анодными материалами для них выступают фосфаты ниобия со структурой NASICON [1,2], например NaCrNb(PO4)3. Интерес к данному соединению обусловлен доступностью и низкой стоимостью его компонентов, относительно низким потенциалом редокс-переходов (Cr3+/Cr2+ и мультиэлектронного Nb5+/Nb3+), а также термодинамической и кинетической стабильностью на воздухе входящих в его состав форм хрома и ниобия, что упрощает синтез.

Недостатком NaCrNb(PO4)3 является падение емкости на высоких плотностях тока вследствие ян-теллеровского искажения октаэдров Cr2+O6. Для решения этой проблемы проводилось изовалентное замещение хрома на алюминий. По данным электрохимических измерений, снижение гистерезиса потенциала в циклической вольт-амперограмме, наклонный участок вместо платообразного в области перехода Cr3+/Cr2+ на гальваностатических кривых позволяют судить о подавлении эффекта Яна-Теллера и изменении механизма интеркаляции со смешанного на однофазный. Однако при длительном циклировании после 100 циклов сохранялось 82 % начальной емкости, что показывает невыдающуюся циклическую устойчивость полученного соединения.   При рассмотрении иных трехвалентных катионов в качестве  альтернативы Al3+ становится понятно , что необходима иная стратегия  по преодолению недостатков NaCrNb(PO4)3: Fe электрохимически активен в выбранном диапазоне потенциалов с потенциалом высоким для анодного материала; Sc, Ga, In имеют высокую стоимость, а V требует инертной атмосферы при синтезе.

Эффект Яна-Теллера может подавляться благодаря замещению части Cr на Nb в соединении предполагаемого состава Na1-2xCr1-xNb1+x(PO4)3, где x=0.2-0.4. Дефицит ионов Na+ в позиции Na1 приводит к активации этой позиции при заряде помимо общего для соединений со структурой NASICON заполнения позиции Na2. Это обеспечивает высокую теоретическую емкость дефицитного фосфата, составляющую 193 мАч ·г-1. Данные по электрохимическим измерениям будут представлены в докладе.

Литература

1. Panin R. V., Cherkashchenko I. R., Zaitseva V. V., Samigullin R. R., Zakharkin M. V., Novichkov D. A., Babkin A.V., Khasanova N.R., Antipov E. V. Realizing Three-Electron Redox Reactions in NASICON-Type NaCrNb(PO4)3 for Sodium Ion Battery Applications // Chem. Mat. 2024. Vol. 36, P. 6902-6911.

2. Cherkashchenko I. R., Panin R.V., Babkin A.V., Novichkov D. A., Antipov E. V., Khasanova N.R. NaAlNb(PO4)3 NASICON-type phosphate with the Nb5+/Nb4+/Nb3+ multielectron redox activity on sodium intercalation // Mend. Comm. 2025. Vol. 35, №4. P. 393-395.