Координационные соединения, формирующиеся в системе

Ce(NO3)3 – Gd(NO3)3 – DMAA – H2O, как прекурсоры получения твердых растворов Ce1-xGdxO2-δ

Полухин М.С.1, Караваев И.А.1, Савинкина Е.В.1, Бузанов Г.А.2, Григорьев М.С.3

Студент, 1 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

3Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

E-mail: polukhin.max2019@yandex.ru

Оксиды РЗЭ в высокодисперсном состоянии находят широкое применение в различных областях синтеза функциональных материалов, в частности твердые растворы системы CeO2 – Gd2O3 обладают ионной проводимостью по ионам O2-, из-за чего представляют широкий интерес в качестве ионных проводников для ТОТЭ.

Получение и установление оптимальных условий синтеза подобных твердых растворов заданной морфологии, химического и фазового состава является актуальной задачей современного материаловедения. Одним из решений данной проблемы является зарекомендовавший себя гибкий способ получения наноразмерных оксидов РЗЭ различной морфологии с использованием в качестве прекурсоров комплексных соединений [1]. Раннее полученные комплексные соединения систем Ln(NO3)3 – DMAA – H2O показали себя как эффективные прекурсоры для синтеза граммовых количеств оксидов РЗЭ с морфологией, зависящей от температуры термической обработки. Данные системы характеризуются наличием двух структурных серий комплексных соединений: α – [Ln(DMAA)3(NO3)3] – P21/n (Ln = La – Dy), β – [Ln’(DMAA)3(NO3)3] – Pbca (Ln’ = Ho – Lu, Y) [2].

Подобные внутримолекулярные реакции, могут протекать и в комплексных соединениях, формирующихся в системе Ce(NO3)3 – Gd(NO3)3 – DMAA – H2O, при этом координационные соединения могут являться перспективными прекурсорами для получения однофазных гетеровалентно легированных растворов Ce4+1-xGd3+xO2-δ постоянного химического состава с варьируемой морфологией.

В настоящей работе с использованием в качестве прекурсоров нитратов Ln(NO3)3 · 6 H2O (Ln = Ce, Gd); методом изотермического выпаривания из водных растворов были получены две серии комплексных соединений с различными соотношениями Ce3+ : Gd3+: α – [Ce1-xGdx(DMAA)3(NO3)3] (x = 0.1 – 0.5); β – [Ce1-yGdy(DMAA)3(NO3)3] (y = 0.7 – 0.9). Химический и фазовый состав комплексных соединений исследованы методами: ICP-OES, pXRD, scXRD. Было показано, что с увеличением содержания Gd3+ наблюдается переход от моноклинной (P21/n) к орторомбической (Pbca) кристаллической системе, однако для комплексов [Ce(DMAA)3(NO3)3] и [Gd(DMAA)3(NO3)3] подобные кристаллические системы не характерны.

Результаты рентгенофазового анализа продуктов термической обработки комплексов говорят об образовании твердых растворов Ce1-xGdxO2-δ (0.1 ≤ x ≤ 0.3) Fm3m, при этом твердые растворы Ce0.9Gd0.1O2-δ, Ce0.8Gd0.2O2-δ образуются при температурах 800 и 1200 °C соответственно, что существенно ниже типичных температур их синтеза твердофазной реакцией (1300 - 1400°C).

Литература

1. Karavaev I.A. et al. Coordination Compounds of Rare Earth Nitrates with Acetamide // Russ. J. Coord Chem. 2025. Vol. 51. №. 8. P. 749-757.

2. Polukhin M.S. et al. Coordination compounds of rare-earth Nitrates with N,N-dimethylacetamide // Russ. J. Inorg. Chem. 2025. Vol. 70. №. 5. P. 708-722.