Использование сольвотермального метода для создания частиц градиентного состава на примере LiMnPO4

Курашкина А.А.

Аспирант, 4 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: annak180299@yandex.ru

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) являются наиболее эффективными вторичными химическими источниками тока с точки зрения энергопотребления, безопасности и стабильности при длительной эксплуатации. Главным элементом аккумулятора, определяющим его основные характеристики, является катодный материал. В настоящее время одним из материалов, нашедшим применение в коммерческой сфере, является LiFePO4 со структурой трифилина благодаря ряду преимуществ: экологическая безопасность, безопасность в ходе эксплуатации, себестоимость. Фосфат лития-марганца LiMnPO4 с аналогичной структурой представляет особый интерес вследствие его большей энергоемкости в сравнении с его железным аналогом (окислительно-восстановительный потенциал Mn3+/Mn2+ составляет 4.1 В отн. Li+/Li, а для Fe3+/Fe2+ – 3.4 В отн. Li+/Li). Однако в процессе заряда-разряда для данного материала характерно резкое падение разрядной емкости, ограничивающее его применение. Данный процесс предположительно связан с взаимодействием поверхности частиц катодного материала с электролитом, протекающим несмотря на наличие углеродного проводящего покрытия и приводящим к образованию непроводящего слоя пирофосфата лития Li4P2O7 [1,2].

Для решения этой проблемы во многих работах предлагается создавать частицы типа «ядро-оболочка» LiMnPO4@LiFePO4. В качестве оболочки выступает LiFePO4, который минимизирует контакт ядра LiMnPO4 c электролитом, что позволяет улучшить электрохимические характеристики такого материала [3]. В данной работе предлагается получать катодные материалы на основе Li(Mn,Fe)PO4 с градиентным составом, поверхность которых будет обогащена железом, а ядро – марганцем. Была проведена серия сольвотермальных синтезов материалов LiMnPO4, модифицированных Fe (II), при этом варьировались длительность и температура синтеза, концентрация реагентов и растворитель.

Полученные образцы были охарактеризованы методами порошковой рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, электрохимического гальваностатического циклирования, высокоугловой кольцевой темнопольной сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (HAADF-STEM), Мёссбауэровской спектроскопии. Показано, что модифицированные таким образом материалы на основе LiMnPO4 действительно обладают градиентной структурой, демонстрируют увеличенную разрядную емкость и улучшенную стабильность при длительном циклировании. Однако после отжига для создания углеродного покрытия железо и марганец равномерно распределяются в объеме частиц, а снижение температуры отжига не предотвращает их гомогенизацию.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 24-13-00107.

Литература

1. Norberg N. S., Kostecki R. The Degradation Mechanism of a Composite LiMnPO4 Cathode // J. Electrochem. Soc. 2012. Vol. 159. №9. A1431.

2. Huang Y., Chernova N. A., Yin Q., Wang Q., Quackenbush N. F., Leskes M., Fang J., Omenya F., Zhang R., Wahila M. J., Pipe L. F. J., Zhou G., Grey C. P., Whittingham M. S. What Happens to LiMnPO4 upon Chemical Delithiation? // Inorg. Chem. 2016. Vol. 55. P. 4335-4343.

3. Zaghib K., Trudeau M., Guerfi A., Trottier J., Mauger A., Veillette R., Julien C.M. New advanced cathode material: LiMnPO4 encapsulated with LiFePO4 // J. Power Sources. 2012. Vol. 204. P. 177-181.