Атомарно-тонкие 2D наноструктуры ZnSe с органическими лигандами: синтез в коллоидной системе, оптические и хироптические свойства

Аспирант, 3 год обучения курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail:skrypnikmy@my.msu.ru

На протяжении последних лет возрастает научный интерес в разработке подходов к созданию полупроводниковых наноструктур с пониженной размерностью, имеющих выраженные и контролируемые размерные эффекты в электронных свойствах. Низкоразмерные наноструктуры представляют не только фундаментальный, но и практический интерес, находя применение в светоизлучающих устройствах, солнечных батареях, лазерах, транзисторах, фотодетекторах и в качестве биологических меток1. Важным классом среди наноструктур выделяются полупроводниковые двумерные наноструктуры на основе ZnSe, полученные в коллоидных системах и стабилизированные поверхностно активными молекулами, обладающие узким полосами поглощения и люминесценции в УФ-области. Модификация поверхности 2D ZnSe атомарной толщины с помощью органических лигандов позволяет изменять оптические свойства, фотолюминесценцию и приобретать системе хироптические свойства в случае добавления энантиомерных лигандов.

В данной работе проведен анализ роста нанопластинок ZnSe в коллоидной системе олеиновая кислота-олеиламин-октиламин в зависимости от температуры синтеза (110-160 оС) и концентрации прекурсоров (олеиламина, октиламина). Исследована кинетика роста 2D ZnSe разной толщины 2 и 4 монослоя (ML) спектроскопией поглощения. Методом РФА показано, что все полученные наноструктуры ZnSe имеют модификацию вюрцита. Также по результатам малоугловой рентгеновской дифракции выявлена зависимость образования стеков из нанопластинок ZnSe и изменения межплоскостного расстояния от условий синтеза. Исследование полученных популяций 2D ZnSe ПЭМ показало различие в морфологии: нанопластинки ZnSe 2ML кристаллизуются в виде равнобедренных треугольников с латеральными размерами до 200 нм, упакованных в стеки толщиной до 40 нм, в то время как ZnSe 4ML представляет собой отдельные прямоугольные нанопластинки до 250 нм в длину.

Для наноструктур ZnSe 2ML проводилась модификация поверхности путем обмена исходных органических лигандов-стабилизаторов на энантиомерные L/D-метилбензиламин и L/D-2,2’-диамино-1,1’-бинафталин. Обмен лигандов подтверждали ИК-спектроскопией и спектроскопией  поглощения. Продемонстрирована зависимость хироптических свойств от условий обмена лигандов методом спектроскопии кругового дихроизма (КД). Показано увеличение сигнала КД при переходе к растворителю с большей диэлектрической проницаемостью, используемого для обмена лигандов и съемки спектра КД, а также при изменении латеральных размеров ZnSe 2ML от 200 нм до 1 мкм. По результатам ПЭМ показано сохранение морфологии треугольных нанопластинок ZnSe после модификации поверхности, с помощью электронной дифракции доказана кристалличность полученных наноструктур. В спектрах фотолюминесценции наблюдается смещение узкой полосы в красную область для ZnSe 2ML, модифицированного L/D-метилбензиламином.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 25-13-00416.

Литература

1. 1.H.Park, et al.,  Mater. Lett., 2013, 99, 172–175; DOI: 10.1016/j.matlet.2013.03.038.

2.J.Ning, et al., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 14627–14637; DOI: 10.1021/jacs.8b05941.