Катализаторы паровой конверсии этанола на основе допированных хромом силикатов лантана со структурой апатита

Лопатин М.Ю.1, Фёдорова А.А.1, Морозов И.В.1, Казаков С.М.1, Фёдорова Ю.Е.2, Капустин Г.И.3, Кнотько А.В.1, Колесник И.В.1, Тедеева М.А.1, Ларина Т.В.2, Маслаков К.И.1, Беззубов С.И.4, Садыков В.А.2

Аспирант, 1 год обучения

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

3Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

4Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: maksim.lopatin@chemistry.msu.ru

Паровая конверсия этанола является альтернативным способом получения водорода. Катализаторами данного процесса могут являться композитные системы, содержащие никель на поверхности различных оксидных носителей, которые должны иметь основные центры и высокую кислородную подвижность для уменьшения образования углерода на поверхности [1]. Данные требования удовлетворяет силикат лантана со структурой апатита, кислородную проводимость которого можно увеличить с помощью замещения части кремния на хром, синтез и исследование которого стали целью нашей работы.

Синтез проводили модифицированным золь-гель методом с использованием темплата. К предварительно частично гидролизованному в среде 0.1 М HNO3 тетраэтоксисилану был добавлен водный раствор темплата, нитрата лантана(III), а также реагентов, содержащих натрий и хром, таких как хромат натрия, смесь дихромата натрия и нитрата натрия, смесь нитрата хрома(III) и нитрата натрия (m(H2O):m(SiO2)=10, n(La):n(Na):n(Si):n(Cr)=9:1:5.5:0.5). В качестве темплата были использованы 
β-циклодекстрин (β-CD) и мочевина (U), количество которых было рассчитано по формуле: ω=mβ-CD+mUmβ-CD+mU+mSiO2⋅100%=60%, где m(β-CD):m(U)=1:3. На высушенные и отожжённые при 600 °C (4 ч) образцы пропиткой по влагоёмкости был нанесён нитрат никеля(II), после чего они вновь были отожжены при 600 °C (2 ч). Для увеличения кристалличности образцов перед проведением рентгенофазового анализа (РФА) они были отожжены при 800 ℃ (4 ч). В работе изучалось влияние природы исходных реагентов, содержащих хром и натрий, на свойcтва образцов, которые были исследованы методами РФА, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, ИК-спектроскопии, УФ-видимой спектроскопии, рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и низкотемпературной адсорбции-десорбции N2, а также была изучена каталитическая активность образцов в реакции паровой конверсии этанола. Для лучшего по совокупности свойств допирующего агента был воспроизведён синтез образца с n(La):n(Na):n(Si):n(Cr)=9:1:5.5:0.5, а также проведён синтез образца с большим содержанием хрома (n(La):n(Na):n(Si):n(Cr)=9:2:5:1), что позволило сделать выводы о воспроизводимости синтеза и возможных пределах замещения кремния на хром.

Одновременным введением в состав образца допирующих атомов Na и Cr на стадии гелеобразования удалось впервые получить хромсодержащие силикаты лантана с развитой поверхностью, что подтверждено различными физико-химическими методами. Полученные образцы продемонстрировали стабильность и сравнительно высокую активность в реакции паровой конверсии этанола.

Авторы работы благодарят Калиновскую В.Д. за проведение повторных синтетических работ. Работа выполнена при поддержке бюджетных проектов FWUR-2024-0033 и FWUR-2024-0038 Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, национального проекта «Наука» и Программы развития МГУ.

Литература

1. Ogo S., Sekine Y. Recent progress in ethanol steam reforming using non-noble transition metal catalysts: A review. // Fuel Processing Technology. 2020. Vol. 199. P. 106238.