Рентгенолюминесценция соединения лантанидов

Имин Инь1, Ечен Ван2, Юйли Пан2, Сюэчунь Ху2, Иван Ф.Ханбеков3, Валентина В. Уточникова2

Аспирант, 2 год обучения

1Факультет наук о материалах, университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Шэньчжэн.

2) Факультет наук о материалах, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

3) АО «Химмед», Каширское шоссе, 3, 4/9, Москва, 2.

E-mail: 840830336@qq.com

Пандемия COVID-19 значительно актуализировало вопросы дезинфекции помещений. Один из наиболее эффективных и удобных методов дезинфекции – это использование ультрафиолетовых (УФ) ламп, большинство из которых изготовляются на основе ртути. Хотя они довольно эффективные, но использование паров ртути очень опасно из-за их высокой токсичности, а кроме того, в результате длительного использования, подобные УФ-лампы генерируют озон, в больших концентрациях опасный для человека. Поэтому изготовление безртутной УФ-лампы является актуальной задачей.

Трёхвалентных ион гадолиния (Gd3+) при координации с неорганическими соединениями способен генерировать характеристическое ультрафиолетовое излучение в области около 312 нм. Однако из-за высокого энергетического уровня возбуждённого состояния данная люминесценция при обычном фото возбуждении протекает с низкой эффективностью, что затрудняет её высвобождение. Рентгеновское излучение, как высокоэнергетическое ионизирующее излучение, обладает высокой проникающей способностью и может непосредственно воздействовать на тяжёлые ионы металлов в центрах свечения, эффективно возбуждая гадолинийсодержащие соединения и индуцируя характерную люминесценцию ионов Gd3+. В настоящее время исследования люминесцентных свойств таких материалов под воздействием рентгеновского излучения остаются ограниченными, в связи с чем существует необходимость в систематическом изучении их люминесцентного поведения и соответствующих механизмов.

Целью данной работы является исследование соединений лантанидов как потенциальных сцинтилляторов. В данной работы исследовались люминесцентные и сцинтилляционные свойства соединений лантанидов по двум основным направлениям: 1) координационные соединения европия с органическими лигандами и 2) неорганические соединения тербия и гадолиния (YBO3:Gd, Y2O3:Gd, BaSi2O5:Gd, Gd2O2S:Tb, NaGdF4:Tb). Для всесторонней характеристики синтезированных материалов использовались методы ТГА, СЭМ, РФА, ИК-спектроскопии, а также измерялись спектры фотолюминесценции (ФЛ), катодолюминесценции (КЛ) и рентгенолюминесценции (РЛ).

Среди комплексов европия с ограническими лигандами наиболее интересны три- и тетракарбоксибензоаты с фенантролином. Так, тетракарбоксибензоат сохраняет до 97% интенсивности при импульсном возбуждении и 99.6% при непрерывном возбуждении. Среди соединений гадолиния мы наблюдали интенсивные полосы рентгенолюминесценции ионов Gd3+ в матрицах YBO3 и BaSi2O5. Кроме того, оксисульфид гадолиния, легированный тербием (Gd2O2S:Tb), продемонстрировал максимальную интенсивность рентгенолюминесценции.

Литература

- Nikl M, Yoshikawa A. Recent R&D trends in inorganic single‐crystal scintillator materials for radiation detection[J]. Advanced Optical Materials, 2015, 3(4): 463-481.