Изотермическое сечение системы La‒Co‒Al при 400/600 °С

Чернышев И.В.1, Нестеренко С.Н.2, Седельников Д.В. 2

Аспирант, 4 год обучения

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: il86.chernyshev@gmail.com

Исследованию сплавов системы La-Co-Al до настоящего времени было посвящено только две работы, по результатам которых было установлено существование всего двух тройных соединений LaCoAl4 и LaCo2Al8 [1, 2]. Ряд работ был посвящен также исследованию области гомогенности бинарного соединения LaCo5 (LaCo4Al) [3].

Изотермическое сечение фазовой диаграммы системы La‒Co‒Al построено в полном концентрационном интервале при 400 °С (> 30 ат.% La) и 600 °С  (0‒30 ат.% La) на 150 тройных и двойных сплавах. Образцы синтезировали методом дуговой плавки в атмосфере аргона с последующим гомогенизирующим отжигом. В результате исследования методами рентгенофазового, рентгеноструктурного и микрозондового анализов установлено существование 13 новых тройных соединений (таблица 1), 10 из них кристаллизуются с новыми структурными типами.

Таблица 1. Тройные соединения в системе La–Co–Al

| N | Соединение | Структ. тип | Пр. гр. | Параметры ячейки, Å, ° |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b, β | c |
| 1 | LaCoAl4 | LaCoAl4 | Pmma | 7.701 | 4.082 | 7.023 |
| 2 | LaCo2Al8 | CeFe2Al8 | Pbam | 12.5143 | 14.4007 | 4.0339 |
| 3 | La2CoAl2 | новый | Pbam | 14.987(18) | 14.995(15) | 4.1900(15) |
| 4 | La2CoAl | новый | Pnma | 7.4927(8) | 4.3087(7) | 12.6572(14) |
| 5 | La4Co3Al3 | новый | Amm2 | 4.148(5) | 10.111(7) | 10.601(7) |
| 6 | La4Co5Al2 | новый | Pnnm | 8.2997(11) | 13.5982(15) | 4.1160(6) |
| 7 | La3Co5Al2 | La6Ga3Co11 | P4/mcm | 8.1959(8) |  | 23.082(7) |
| 8 | La6Co7Al7 | La6Ga3Co11 | P4/mcm | 8.2426(13) |  | 23.768(10) |
| 9 | LaCoAl2 | MgCuAl2 | Cmcm | 4.100(2) | 10.840(4) | 7.097(3) |
| 10 | LaCoAl2 | новый | Cmcm | 4.1070(4) | 18.5285(4) | 12.36500(10) |
| 11 | La4Co9.6Al3.4 | новый | P4/mbm | 8.2060(13) |  | 8.989(2) |
| 12 | La4Co7Al21 | новый | C2/m | 40.346(2) | 4.0505(3) 103.396(2) | 13.8182(9) |
| 13 | LaCo2Al3 | новый | P2/m | 6.3724(5) | 5.1845(4) 104.426(3) | 12.7609(9) |
| 14 | La2Co6Al19 | новый | Imma | 4.1442(2) | 12.1565(6) | 17.1455(9) |
| 15 | La2Co10Al35 | новый | Pmn21 | 8.0872(4) | 14.3899(7) | 12.4018(6) |

Литература

1. Guo Y., Liang J., Tang W., Zhao Y., Rao G. Subsolidus phase relations of the ternary La-Co-A1 system // J. Alloys Compd. 1996. Vol. 239. P. 83–87.

2. Watkins-Curry P., Burnett J.V., Samanta T., Young D.P., Stadler S., Chan J.Y. Strategic crystal growth and physical properties of single-crystalline LnCo2Al8 (L=La-Nd, Sm, Yb) // Cryst. Growth Des. 2015. Vol. 15. P. 3293–3298.

3. Stetskiv A.O., Rozdzynska K.B., Kowalczyk G. et al. The structural and thermal stability, electrochemical hydrogenation and corrosion behavior of LaT5-xMx (T= Co, Ni and M= Al, Ge, Li) phases// Solid State Sci. 2014. Vol. 38. P. 35-41.