Координационные соединения титана (+4) с диольными лигандами – катализаторы синтеза сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Врунов Т.С.1, Сапрыкин М.Э., Вихров А.О. 1,2

Студент, 3 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

E-mail: Xliber3@gmail.com

Комплексы Ti(IV) с 1,4-диольными лигандами, активированные смесью Et2AlCl/Bu2Mg, способны катализировать синтез СВМПЭ с низкой степенью переплетения макромолекул [1]. Такой полимерный продукт может быть переработан твердофазным методом в высокопрочные и высокомодульные пленки и нити. Однако, конформационная лабильность 1,4-диольных лигандов, приводит к образованию комплексов состава L3Ti2(OiPr)2. Вероятнее всего, в процессе алкилирования подобных структур алюминийорганическими соединениями биметаллический комплекс разрушится с образованием более простых соединений, что неизбежно приведет к появлению в системе набора каталитически активных частиц и уширению ММР полимера. Действительно, использование стабильных пятичленных комплексов, полученных на основе 1,2-диольных лигандов, позволило получить более прочные пленки и пленочные нити [2].

Взаимодействием лигандов с тремя донорными атомами кислорода с хлоридом и изопропоксидом титана (+4) привело к получению соответствующих комплексов.

Использование синтезированных хлоридных и изопропоксидных комплексов с диольным лигандом содержащим дополнительный донорный атом кислорода в присутствии бинарного активатора {3Et2AlCl+Bu2Mg}, привело к получению высокоэффективных катализаторов синтеза СВМПЭ (активность до 3200 кг ПЭ моль-1 ч-1 атм1).

Природа и состав АОС также оказывает существенное влияние на величины молекулярных масс образцов СВМПЭ. Наименьшие значения Mv были получены на системах, содержащих MeAlCl2. С увеличением размера углеводородных радикалов – при использовании EtAlCl2 молекулярные массы полимера незначительно увеличиваются. Существенное увеличение значений Mv достигается применением АОС с наибольшей Льюисовой кислотностью - Et3Al2Cl3 и EtAlCl2.

Изучены физико-химические свойства полученных насцентных порошков и ориентированных нитей. Термомеханический анализ полученных образцов СВМПЭ в присутствии антиоксиданта Ирганокс-1010 (0,1 – 2%) показал, что в области 140оС – температуры плавления СВМПЭ, наблюдается деформация образца на величину от 65-70%.

Показано, что синтезированные постметаллоценовые каталитические системы способны производить полиэтилен с морфологией, позволяющей перерабатывать его методом твердофазного формования сверхвысокопрочных (разрывная прочность выше 2.5 ГПа) и сверхвысокомодульных (модуль упругости выше 150 ГПа) ориентированных нитей и волокон.

# Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда № 23-13-00089.

Литература:

- S. Ch. Gagieva, V. A. Tuskaev, at all. J. Organomet. Chem. 2017, 828, 89-95, http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2016.11.026

- V. A. Tuskaev, S. Ch. Gagieva, D. A. Kurmaev, V. N. Khrustalev, P. V. Dorovatovskii, E. S. Mikhaylik, E. K. Golubev, M. I. Buzin, G. G. Nikiforova, V. G. B. M. Vasil’ev, B.M. Bulychev, J. Organomet. Chem. 2018, 877, 85-91.