Сценарии развития теплового взрыва ТВЭКС-ТБФ в сорбционном радиохимическом оборудовании

Шеламов К.В.

Младший научный сотрудник

ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности»,
Москва, Россия

E-mail: shelamov@secnrs.ru

В процессах переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) извлечение целевых металлов из растворов азотной кислоты осуществляется преимущественно экстракционными методами. Кроме того, используются материалы, среди которых перспективными к применению являются твердофазные экстрагенты (ТВЭКС). В данной работе была поставлена цель оценить параметры термического разложения ТВЭКС на основе трибутилфосфата (ТБФ) в контакте с азотнокислыми растворами и определить сценарии возможного развития теплового взрыва в сорбционном оборудовании.

Метод дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) был использован для определения характера поведения ТВЭКС-ТБФ при нагревании в контакте с растворами азотной кислоты. Концентрацию азотной кислоты варьировали от 4 до 10 моль/л, объемное соотношение ТВЭКС-ТБФ к раствору азотной кислоты было равно 1:1. Нагрев проводили в стальных герметизируемых тиглях в атмосфере воздуха со скоростями нагрева от 1 до 10 К/мин.

Установлено, что ТВЭКС-ТБФ в контакте с раствором азотной кислоты разлагается экзотермически с теплотой более 300 Дж/г при температурах выше 100 ℃, что позволяет классифицировать его как вещество, потенциально способное к саморазложению. Уменьшение скорости нагрева значительно снижает температуру начала тепловыделения, что указывает на автокаталитический характер реакций окисления, свойственный взаимодействию азотной кислоты с органическими соединениями. Получены графические зависимости величины удельного тепловыделения, температуры начала разложения и максимальной скорости разложения в зависимости от концентрации азотной кислоты. В программе для ЭВМ Arks FK оценены кинетические параметры реакций разложения.

С помощью программы для ЭВМ было проведено масштабирование окислительных процессов и оценены температуры возникновения теплового взрыва в сорбционной колонне, в которой происходит извлечение целевых компонентов при переработке отработавшего ядерного топлива. Определены возможные сценарии развития теплового взрыва, которые зависят от ряда факторов, таких как: геометрия колонны, ее охлаждение, теплофизические параметры смеси внутри колонны, дополнительное тепловыделение радиогенного происхождения. Спрогнозирован наиболее консервативный сценарий развития теплового взрыва в системе.