Исследование физико-химических параметров экстракционно-хроматографических систем для выделения медицинского радиоизотопа ниобия-90

Миронова Д.А., Кормазева Е.С.

Лаборант-исследователь

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: Mironova_DA@nrcki.ru

Изотоп 90Nb (T1/2 = 14.6 ч) – эммитер позитронов, что делает его потенциальным кандидатом для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). В отличие от привычных радионуклидов для ПЭТ, 90Nb имеет более длительный период полураспада – 14,5 часов, что обуславливает возможность его применения в качестве метки для антител и их фрагментов, которым требуется большее время для накопления в опухоли [1-2]. Помимо позитронов, 90Nb испускает Оже- и конверсионные электроны, что делает его привлекательным для тераностики [3]. Для возможности применения 90Nb в ядерной медицине необходимо разработать методики его получения, а также выделения из материала мишени.

В данной работе облучали мишени из металлических циркония и иттрия с целью получения радиотрассеров 89gZr, 92m1Nb, 88Y для дальнейших исследований. Облучение проводили на циклотроне У-150 НИЦ «Курчатовский институт». Цирконий из иттриевой мишени выделяли на экстракционно-хроматографическом материале (ЭХМ) TEVA Resin (Triskem). Ниобий из циркониевой мишени выделяли на ЭХМ UTEVA Resin (Triskem).

На основании литературных данных об извлечении ниобия и циркония экстрагентом триоктилфосфиноксидом (ТОФО), изучили поведение элементов на ЭХМ ТК200 Resin (Triskem), содержащий в своем составе ТОФО, распределенный по акрилатной полимерной матрице. Получили данные по зависимости коэффициентов распределения ниобия и циркония на ЭХМ ТК200 от концентрации соляной кислоты.

Также исследованы фундаментальные физико-химические характеристики процессов взаимодействия элементов с ЭХМ: кинетические характеристики процесса сорбции для Nb на ЭХМ UTEVA и TK200 и Zr на ЭХМ UTEVA, емкость ЭХМ UTEVA и TK200 по Zr.

В дальнейших работах планируется исследования различных растворов для элюирования Zr и Nb с TK200 в различных условиях для успешного разделения.

Литература

1. Radchenko V., Hauser H., Eisenhut M., Vugts D.J., G.A.M.S. van Dongen, Roesch, F. 90Nb – a potential PET nuclide: production and labeling of monoclonal antibodies // Radiochim. Acta. 2012. Vol. 100, p. 857–864.

2. Seyedi H., Nikjou A., Gooshes A., Sarabadani P., Sadeghi M. Radiochemical Separation Relevant to the no-carrier-added Production of 90Nb: A Potential Radiopharmaceutical for PET Imaging // Chem. Methodol. 2023 – Vol. 7. –  №. 11.  – p. 837-852.

3. Enferadi, M., Sadeghi, M., 2011. Nuclear data for the cyclotron production of 117Sb and 90Nb // Chinese Physics C, Vol. 35, №3, P. 248–254.