Измерение температурной зависимости растворимости трифторида плутония в расплаве соли 73LiF – 27BeF2

Климов К.И.

Аспирант,1 курс 1 года обучения

АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», 123060 Москва, ул. Рогова, 5А,
e-mail: KlIKlimov@bochvar.ru

Переход ядерной энергетики к замкнутому ядерному топливному циклу (ЗЯТЦ) невозможен без разработки технологии дожигания долгоживущих продуктов активации делящихся материалов — минорных актинидов. Принципиальным инструментом для решения этой задачи является жидкосолевой реактор (ЖСР).

Обоснование безопасности ядерной реакторной установки подразумевает  всестороннее изучение физико-химических и теплофизических характеристик ядерного топлива и особенностей его взаимодействия с конструкционными материалами топливного контура в условиях эксплуатации реактора.

В качестве топливной композиции исследовательского реактора на расплавленных солях выбран расплав трифторида плутония в соли состава 73 мол. % LiF – 27 мол. % BeF2 [1].

Одним из ключевых свойств этой системы, оказывающей непосредственное влияние на ядерную безопасность эксплуатации ЖСР является растворимость фторида плутония в топливной соли в интервале рабочих температур реактора. Превышение порога растворимости PuF3 в топливной соли будет сопровождаться выделением этого соединения в твёрдую фазу и отложением его на внутренних поверхностях топливного контура, образованием «закладок» в не дренируемых полостях. Это может приводить к локальным перегревам и даже, при определенных условиях, к возникновению спонтанной цепной реакции.

Поэтому данные по растворимости трифторида плутония в топливной соли исследовательского реактора на расплавленных солях представляют критическую важность для обоснования его ядерной безопасности.

В докладе приведены  экспериментальные данные  растворимости трифторида плутония в соли 73LiF–27BeF2, для температур 600°C, 650°C, 700°C, 750°C полученные методом изотермического насыщения. Метод заключается в выдержке растворяемого вещества в расплаве при определенной температуре до установления насыщения. Отобранные пробы, а также пробы исходных компонентов системы изучались методом γ-спектрометрии, рентгено-флуоресцентного анализа и дифференциально-термического анализа.

По результатам экспериментов растворимость трифторида плутония составила 1,13 – 3,37 мольных процентов в диапазоне от 600 °C до 750 °C.

Полученные результаты сопоставлены и имеющемся литературными данными по растворимости трифторида плутония в соли состава  73LiF–27BeF2.[2,3,4]

Литература

1.Жидкосолевой реактор как необходимый элемент замыкания ядерного топливного цикла по всем актинидам / Игнатьев В.В. и др./ Атомная энергия – 2018, т. 122/5 – с. 250 – 253.

2.Barton C. Solubility of plutonium trifluoride in fused – alkali fluoride – beryllium fluoride mixtures. – J. Phys. Chem., 1960, v. 64, № 3, p. 306 – 312.

3.Белоногов М., Дырда Н., Рыкованов Г., Санников И., Санникова П., Симоненко В., Субботин В., Фазылов Р., Хмельницкий Д., Шелан В., Шульц О.Исследование растворимости фторида плутония в расплаве LiF – BeF2 в обосновании жидкосолевого реактора для трансмутации Np, Am, Cm. Атомная энергия 2023, 134 (1 – 2), с. 56 – 62.

4.Растворимость трифторидов плутония и америция в расплаве фторидов лития и бериллия / А.А. Лизин, С.В. Томилин, А.Г. Осипенко, Н.Ю. Незговоров // Сборник трудов АО ГНЦ НИИАР. 2020. – № 1. – с. 30 – 38.