Влияние полищелочного эффекта на свойства боросиликатных стекол с модельным фосфатным осадком

Лодонова Е.Б.

Студент, 1 курс магистратуры

Санкт–Петербургский государственный университет, Институт химии, 
Санкт–Петербург, Россия

E–mail: lodonova.eshigma@mail.ru

При пирохимическом методе переработки отработавшего ядерного топлива образуется твердый высокоактивный фосфатный осадок (ФО) – преимущественно фосфаты продуктов деления урана. Для иммобилизации таких отходов, как было показано в работе [1], можно использовать боросиликатные матрицы. С целью повышения гидролитической устойчивости стекол с ФО было предложено модифицировать состав стекломатрицы путем частичной замены натрия на литий и/или калий, в литературе данное явление известно как «полищелочной эффект» [2]. В работе рассмотрено влияние полищелочного эффекта на структуру, термические свойства и гидролитическую устойчивость боросиликатных стекол с модельным фосфатным осадком.

Методом плавки при температуре 1180 °С синтезированы стекла составов (масс. %):

БС_Na: 19,6Na2O–45SiO2–18B2O3–2,1Al2O3–3,2CaO–2,1TiO2–10ФО; с частичной заменой натрия на калий БС_NaK: 4K2O+15,6Na2O; на литий БС_LiNa: 4Li2O+15,6Na2O; на литий и калий БС_LiNaK: 2K2O+2Li2O+15,6Na2O. Состав модельного фосфатного осадка по оксидам: 35,3P2O5-19,2La2O3-16,5Fe2O3-9,4Na2O-7,3CaO-5,1CeO2-2,8Al2O3-2,6Cr2O3-1,8SrO.

Структура стекол исследовалась методом спектроскопии комбинационного рассеяния, и, согласно результатам анализа, степень полимеризации (Q3/Q2 [SiO4]) возрастает в ряду БС_Na, БС_LiNa, БС_LiNaK, БС_NaK (Табл. 1). Низкая степень полимеризации свидетельствует о том, что не все PO43- включены в силикатную сетку, образуя богатые фосфором участки и обуславливая высокий выход фосфора при выщелачивании.

Термические характеристики, изученные методом ДТА, показали, что замена натрия на калий способствует увеличению кристаллизационной стойкости, а замена на литий понижает температуры стеклования Тg и размягчения Тf и, следовательно, температуру варки стекла.

Гидролитическая устойчивость оценивалась по скорости выщелачивания Ri элементов по ГОСТ-52126. Элементы ФО, кроме фосфора, и литий, не были обнаружены в контактных растворах. Показано, что при частичной замене натрия гидролитическая устойчивость значительно повышается, особенно для БСС_NaK (Табл. 1).

Таблица 1. Характеристики боросиликатных стекол с модельным ФО

| Образец | Q3/Q2 | Tg,°С | Тf,°С | Tcr,°С | Ri∙106, г/(см2∙сут) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Si | Na | K | B | P |
| БС_LiNa | 1,04 | 475 | 710 | 570 | 2,9 | 3,0 | - | 0,9 | 9,3 |
| БС_LiNaK | 1,05 | 500 | 730 | 575 | 6,4 | 8,6 | 3,9 | 2,1 | 9,9 |
| БС_NaK | 1,62 | 539 | 775 | 675 | 0,3 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 2,9 |
| БС_Na | 0,58 | 545 | 780 | 620 | 6,2 | 8,4 | - | 1,5 | 23,4 |

Используя полищелочной эффект, удалось достичь увеличения гидролитической устойчивости боросиликатных стекол с модельным ФО.

Литература

1. Карпович Н.Ф. и др. Иммобилизация фосфатного осадка пирохимической переработки ОЯТ в боросиликатную матрицу // Рад. отходы. 2025. Т. 3. С. 15–26.

2. You P. et al. Mixed alkali effect on chemical durability and mechanical properties of a borosilicate glass series // J. Non-Cryst. Solids. 2025. Vol. 666. article 123669.