Разработка методики определения условной массовой доли урана-232 в уране

Тарасовских Т.В., Санникова П.А.

Инженер-исследователь

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск, Россия

E-mail: dep5@vniitf.ru

Изотопный состав урана является ключевой характеристикой урана и его сплавов. Помимо существующих в природе изотопов урана (234U, 235U, 238U) в урансодержащих материалах (УМ) могут присутствовать другие изотопы, в частности 232U, обладающий сравнительно небольшим периодом полураспада (68,9 лет) и, следовательно, высокой удельной активностью (8,27·1011 Бк/г) [1]. Также в цепочке распада 232U образуется ряд короткоживущих гамма-излучателей. Наибольший вклад в повышение общего гамма-фона УМ вносит 208ТІ (Т1/2 = 3,05 мин), испускающий гамма-кванты с энергией 2,6 МэВ [2]. Для контроля качества урансодержащих материалов и для оценки дозовой нагрузки на персонал при работе с ураном и его сплавами необходима методика определения 232U Целью данной работы является оценка погрешности измерений для аттестации методики определения условной массовой доли урана-232 в уране.

В ходе работы были отработаны условия отделения урана-232 от мешающих радионуклидов (228Th и 210Ро) с помощью твердофазного экстрагента ТВЭКС-ТБФ. Подобраны оптимальные условия получения тонкослойного образца для измерения изотопов урана альфа-спектрометрическим методом. Счетные образцы готовили по методике количественного определения объемной активности изотопов урана (234, 238) [3], согласно которой проводится электроосаждение урана на подложку-диск из нержавеющей стали. Также были выявлены и устранены недочеты электролитической ячейки, что позволило увеличить степень электролитического осаждения до 90 ± 10 % и увеличить стабильность получаемых результатов.

В докладе представлен расчет предела обнаружения урана-232 и приведены результаты оценки погрешности измерений условной массовой доли урана-232 в диапазоне от 5·10-9 % до 1·10-5 % с применением аттестованных смесей. Границы относительной суммарной погрешности измерений для диапазона от 5·10-9 до 1·10-7 % составляли не более ± 20 %, от 1·10-7 до 1·10-5 % не более ± 10 %.

Литература

1. Матвеев Л.В., Центер Э.М. Уран-232 и его влияние на радиационную обстановку в ядерном топливном цикле. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 72 с.

2. Мануилова Л.И., Бахур А.Е., Назарова О.Б., Зуев Д.М., Стародубов А.В., Машин Д.М. АНРИ, 2019, № 3 (98). С. 19-28.

3. МИ № 156-U-B/07. – М.: АСИЦ ФГУП ВИМС, 2003. 17 с.