Отверждение имитаторов отработавших сорбентов, насыщенных 137Cs и 90Sr в составе короткоживущей фракции с использованием МКФ-компаунда

Назаренко К.М.1, Матвеенко А.В.1,2, Белова К.Ю.2, Чалышева Н.Д. 2

Студентка, 5 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия

E-mail: kseniia.nazarenko@chemistry.msu.ru

В качестве альтернативы боросиликатным стёклам для отверждения короткоживущей фракции (КФ), представляющей собой тепловыделяющую фракцию 137Cs и 90Sr, отделенную от долгоживущих нуклидов, рассматривают магний-калий-фосфатный (МКФ) компаунд на основе MgKPO4∙6H2O – синтетического аналога природного минерала K-струвита. Для повышения надёжности иммобилизации подвижных нуклидов Cs и Sr предполагается их предварительная сорбция в составе ферроцианида калия-никеля на сорбентах марки «Термоксид»[1].

С целью определения оптимального способа предварительного связывания нуклидов исследована кинетика сорбции Cs и Sr на сорбентах Термокисд-3А, Термоксид-35 и Термоксид-3 из растворов-имитаторов КФ, содержащих основные химические компоненты КФ (Таблица 1) с добавлением меток 137Cs – 3,2∙107 Бк/л и 90Sr – 1,5∙107 Бк/л.

Таблица 1. Состав растворов-имитаторов КФ (г/л)

| № раствора | Cs+ | Sr2+ | Na+ | Ca2+ | Ba2+ | Вводимая метка | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3,7 | - | 0,01 | - | - | 137Сs | 5,4 |
| II | - | 1,2 | - | 0,2 | 0,6 | 90Sr(90Y) | 5,5 |
| III | 3,7 | 1,2 | 0,01 | 0,2 | 0,6 | 137Сs; 90Sr(90Y) | 5,8 |

Определено, что наиболее эффективным сорбентом для Cs в присутствии Na является Термоксид-35, для Sr в присутствии Ba и Ca – Термоксид-3А, которые также показали высокие значения сорбции и для смеси всех исследуемых ионов (раствор III). Данные сорбенты и были выбраны для дальнейшего включения в матричный компаунд.

Синтез образцов МКФ компаунда, содержащего 10, 15 или 20% масс. имитатора отхода (сорбент с предварительно сорбированными Cs и Sr) и 20% масс. волластонита (CaSiO3), проводили в соответствии с реакцией (1) в массовом соотношении MgO:H2O:KH2PO4=1:2:3[2].

MgO + KH2PO4+ 5H2O→MgKPO4 ∙6H2O  (1)

Методом порошковой рентгеновской дифрактометрии (РД) фазовый состав полученных компаундов. Установлено, что что основной кристаллической фазой всех изученных образцов является целевая фаза МКФ матрицы гексагидрат фосфата магния-калия.

Для проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к данному классу РАО согласно НП-019-15, синтезированные образцы исследованы на механическую прочность (в соответствии с ГОСТ 310.4-81) термическую (после термообработки при 180, 270 и 450°С) и гидролитическую (согласно ГОСТ Р 52126-2003) устойчивость. Результаты проведённых испытаний подтверждают перспективность использования МКФ-матрицы для иммобилизации отработавших сорбентов, насыщенных радионуклидами 137Cs и 90Sr в составе КФ.

Литература

- Милютин В.В., Некрасова Н.А., Каптаков В.О. Современные сорбционные материалы для очистки жидких радиоактивных отходов от радионуклидов цезия и стронция // Радиоактивные отходы. 2020. № 4 (13). С. 80-89.

- Винокуров С.Е., Куликова С.А., Крупская В.В., Мясоедов Б.Ф. Магнийкалийфосфатный компаунд для иммобилизации радиоактивных отходов: фазовый состав, структура, физико-химическая и гидролитическая устойчивость // Радиохимия. 2018. Т. 60. № 1. С. 66-73.